Получение олигомеров молочной кислоты

Похарукова Юлия Евгеньевна, Луговская Юлия Борисовна

Аспирант, студент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Институт природных ресурсов, Томск, Россия

poharukova@gmail.com

В настоящее время молочная кислота и ее циклический димер (лактид) становятся все более важными исходными компонентами, применяемые в химической и фармацевтической промышленности. Примером этого является использование лактида в производстве полимолочной кислоты (полилактида); полимера, чья способность к биохимическому разложению делает его более привлекательным материалом для замены традиционных нефтехимических полимеров [1, 2].

Важной проблемой прямого синтеза полилактида из раствора молочной кислоты являются трудности удаления воды из системы, присутствие которой оказывает негативное влияние на молекулярную массу полимера, существенно снижая ее [3].

Поэтому до сих пор получение этого полимера в основном осуществляют через лактид, получаемый в свою очередь из олигомера молочной кислоты. При этом вода из раствора молочной кислоты удаляется в мягких условиях до тех пор, пока не образуются олигомеры молочной кислоты. Далее следует процесс деполимеризации олигомера, приводящий к образованию циклического димера (лактида) [4].

В работе исследовалось влияние процесса концентрирования раствора молочной кислоты с использованием азеотропной смеси на дальнейший синтез лактида.

В качестве исходного сырья использовался 80 %-ый раствор L–молочной кислоты производства M.C.D. Import & ExportGmbh. (Германия). Для создания азеотропной системы использовались алифатические и ароматические углеводороды, в том числе и  галогенсодержащие.

Концентрирование молочной кислоты и процесс олигомеризации проводили на роторно- вакуумном испарителе Heidolph Hei-VAP или на стандартной лабораторной установке для азеоотропной  перегонки.

Процесс олигомеризации молочной кислоты протекал 2 … 4 часа при температуре кипения азеотропа соответствующего углеводорода с водой. В качестве катализатора использовался оксид цинка в количестве 1,5 % [4].

Установлено, что использование азеотропной системы позволяет снизить вязкость реакционной массы, уменьшить смолообразование, а также существенно сократить время процесса олигомеразации молочной кислоты.

Контроль реакции и идентификацию продуктов осуществляли с помощью ИК-спектроскопии (ИК Фурье-спектрометр «СИМЕКС ФТ-801») и температуры их плавления (Melting Point M-560).

Литература

- Makadia H. K., Siegel S.J. Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) as Biodegradable Controlled Drug Delivery Carrier // Polymers. 2011, Vol. 3. p. 1377 – 1397.

- Bogaert J. C., Coszach P. Poly(lactic acids): a potential solution to plastic waste dilemma // Macromolecular Symposia. 2000, Vol. 153. № 1. p. 287 – 303.

- Jеоme C., Lecomte P. Recent Advances in the Synthesis of Aliphatic Polyesters by Ring-Opening Polymerization // Advanced Drug Delivery Reviews. 2008, Vol. 60. № 9. p. 1056 – 1076.

- Яркова А.В., Новиков В.Т., Шкарин А.А., Похарукова Ю.Е. Синтез лактида для производства биоразлагаемых полимеров // Изв. ВУЗов. Химия и химическая технология. 2014, Т. 57. Вып. 11. – С. 66-68.