Влияние прокатки на структурные изменения пленки ПЭТФ разной толщины и степени вытяжки при «холодной прокатке».

Сосновский Илья Владимирович

аспирант

Московский Педагогический Государственный Университет

Институт физики, технологии и информационных систем, Москва, Россия

E-mail: sosnovskii777@gmail.com

Основная цель исследования состоит в изучении поведения пленки ПЭТФ разной толщины и разной степени вытяжки при прокатке через лабораторные вальцы.

Для изучения была взята пленка ПЭТФ толщиной 110, 194, 510 и 910  мкм. После осуществлялись наблюдения за структурными изменениями пленки при прокатке на степень вытяжки: λ=1.06. А также зависимость рельефа от степени прокатки (λ=1.06, λ=1.12, λ=1.19, λ=1.29).

Наблюдение осуществлялось путем микроскопического анализа: АСМ (Veeco MultiMode NanoScope IIIa SPM System), СЕМ (Camscan Series II Scanning Electron Microscope), МБС – 9, ПОЛАМ Р - 112. Для фиксирования изменения структуры в объеме получали тонкие срезы, с помощью микротома МРТУ 64-1-2181-68, толщиной 30 мкм.

Проанализировав полученные данные были выявлены следующие отличительные особенности образцов:

- Появился периодический рельеф.

- Выявлены области деформации.

- Периодичность и структура рельефа зависят от степени прокатки.

- Показана прямая зависимость периода рельефа от толщины образца.

- Разносторонность появления рельефа (смена позиций рельефа: «нижняя» – «верхняя», «верхняя» – «нижняя» сторона образца и т.д.).

- Периодичная картина в тонком микронном срезе.

- Влияние «омолаживания» образца на появление периодической структуры.