Синтез 5-триметилсилилбицикло[2.2.2]окт-2-ена и его метатезисная полимеризация

Алентьев Дмитрий Александрович

Аспирант

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

e-mail: d.alentiev@ips.ac.ru

Изучение газотранспортных свойств метатезисных и аддитивных полинорборненов показало, что введение триметилсилильного заместителя в мономерное звено увеличивает коэффициенты газопроницаемости мембран на основе этих полимеров [1]. Интересным представляется синтезировать и изучить полибициклооктены, содежащие триметилсилильные заместители.

Синтез мономера, 5-триметилсилилбицикло[2.2.2]окт-2-ена, осуществляли в две стадии. На первой стадии с помощью реакции Дильса-Альдера из циклогексадиена-1,3 и винилтрихлорсилана был получен замещённый бициклооктен. Стоит отметить, что реакция протекает только при высоких температурах, в отличие от взаимодействия циклопентадиена с винилтрихлорсиланом. Дальнейшее исчерпывающее метилирование циклоаддукта привело к желаемому мономеру. Были подобраны оптимальные условия реакций, обеспечивающие высокие выходы на этих стадиях.

В метатезисной полимеризации синтезированный мономер не оказался активным в присутствии различных катализаторов. Однако он активно полимеризовался по метатезисной схеме в присутствии небольшого количества норборнена под действием катализатора Граббса-Ховейды. Поэтому для дальнейшего изучения нами был получен сополимер данного мономера с норборненом.

В результате был успешно получен аморфный стеклообразный полимер (Mw = 3,0∙105; Mw/Mn = 2,8; Tс = 126°С) и изучены его газотранспортный свойства.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-8160.2016.3).

Литература

[1] Е.Ш. Финкельштейн, М.В. Бермешев, и др. Замещенные полинорборнены – перспективные материалы для газоразделительных мембран. Успехи химии, 2011, Т.80, №4, с.362-383.