Исследование каталитического гидрирования фурфурола

Сальникова Ксения Евгеньевна

Магистрант

Тверской государственный технический университет

химико-технологический факультет, Тверь, Россия
E–mail: ksenia666.93@gmail.com

Каталитическое гидрирование фурфурола представляет собой промышленно перспективный процесс получения биотоплива и ценного сырья химической промышленности (Рис. 1) [1].

Рис. 1 Схема каталитического гидрирования фурфурола и основные продукты реакции

Производные фурфурола находят широкое применение, например, в качестве эффективных добавок к бензинам, повышающим октановое число, улучшающими антидетонационные свойства и уменьшающие содержание вредных веществ в отработавших газах [2].

В данной работе исследовались магнитоотделяемые катализаторы в процессе селективного гидрирования фурфурола. Магнитоотделяемые катализаторы синтезированы на основе наночастиц каталитически активного металла (Pd, Pt, Ni), сформированных на поверхности частиц Fe3O4. Для синтеза соответствующих катализаторов использовался раствор стабилизирующего полимера, в который солюбизировались ацетаты соответствующих металлов. После нагрева до определенной температуры термолабильные ацетаты разлагались с образованием магнитоотделяемых каталитически активных наночастиц [3]. Тестирование магнитоотделяемых катализаторов в процессе гидрирования фурфурола проводилось в реакторе PARR 4843 (USA) при варьировании таких параметров, как концентрация фурфурола, природа и количество катализатора,  температура, природа растворителя и давление водорода. Получены данные о  влиянии параметров проведения процесса на конверсию фурфурола и селективность по основным продуктам.

Литература

- Perez, R.F. Fraga, M.A. Hemicellulose-derived chemicals: one-step production of furfuryl alcohol from xylose // Green Chemistry. 2014, №16 (8). p. 3942-3950.

- Yan, K., Chen, A. Selective hydrogenation of furfural and levulinic acid to biofuels on the ecofriendly Cu-Fe catalyst // Fuel. 2014, №115. p. 101-108.

- Yuzik-Klimova, E.Yu.,  Kuchkina, N.V.,  Sorokina, S.,  Morgan, D.G.,  Nikoshvili, L.Zh.,  Lyubimova, N.,  Matveeva, V.G.,  Sulman, E.M.,  Stein, B.D.,  Mahmoud, W.E.,  Al-Ghamdi, A.A.,  Kostopoulou, A.,  Lappas, A.,  Shifrina, Z.B.,  Bronstein, L.M. Magnetically Recoverable Catalysts Based on Polyphenylenepyridyl Dendrons and Dendrimers: Control over Nanoparticle Formation and Catalytic Properties // RSC Adv. 2014, №4, p. 23271-23280.