Синтез биологически активных веществ из эпоксида цис-вербенола с применением микро- и мезопористых катализаторов

Торозова А. С.

Аспирант

Tверской государственный технический университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

torozova@gmail.com

Природные соединения всегда играли важную роль в разработке лекарственных веществ и препаратов на их основе, биоресурсы планеты в современном мире находят широкое применение в фармацевтической индустрии в качестве первостепенного источника биологически активных веществ, поставляющих так называемые соединения-лидеры (прототипы будущих лекарств), выявляемые многочисленными скрининговыми исследованиями [2, 3]. Соединения с противопаркинсоническим действием (диол, рисунок 1а) и обезболивающим эффектом (диоксинол, рисунок 1б) могут быть синтезированы из эпоксида цис-вербенола (ЭВ), который, в свою очередь, в несколько стадий может быть получен из вербенона или α-пинена, компонентов эфирных масел хвойных деревьев [1].

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 1 – а) (1R,2R,6S)-3-метил-6-(проп-1-ен-2-ил)циклогекс-3-ен-1,2-диол,

б) 2-арил-4,4,7-триметил-4а,5,8,8а-тетрагидро-4Н-бензо- [d][1,3]диоксин-8-ол

Для изучения реакций изомеризации ЭВ и его взаимодействия с бензальдегидом, в ходе которых синтезированы указанные ранее БАВ, в работе использовались микропористые цеолиты и мезопористые структурированные материалы типа МСМ-41 и МСМ-48. Все катализаторы были охарактеризованы с помощью методов низкотемпературной адсорбции азота, сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, твердотельной спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Выявлено, что основным параметром, влияющим на скорость процессов, а также селективность по целевому продукту, является бренстедовская кислотность катализаторов. Впервые были рассчитаны энергии активации, составляющие 84.5 кДж/моль и 127.3 кДж/моль для реакции изомеризации ЭВ и реакции его взаимодействия с бензальдегидом, соответственно. На основе кинетических данных предложены гипотезы механизмов протекания исследуемых реакций, при этом подтверждено, что реакция изомеризации является побочной при взаимодействии ЭВ с бензальдегидом.

Литература

1. Ильина И.В. Превращения α- и β-пиненов и их производных в присутствии кислотных монтмориллонитовых глин / И.В. Ильина // Автореферат диссертации, Новосибирск. 2007.

2. Gragg G. M., Newmann D. J., Snader K. M. Natural products in drug discovery and development // Journal of natural products. 1997, № 60, p. 52 – 60.

3. Shu Y.-Z. Recent natural products based drug development: a pharmaceutical industry perspective // Journal of natural products. 1998, № 61, p.1053 – 1071.

Выражаю искреннюю благодарность проф. д.х.н. Сульман Э.М. (ТвГТУ, Тверь) и проф. д.х.н. Мурзину Д.Ю. (Åbo Akademi, Finland), а также ст.н.с. д.х.н. Волчо К.П. (НИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск).