Синтез и свойства твердых растворов на основе FeGa3

Лиханов М.С.

аспирант

МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

maxim.likhanov@gmail.com

Подавляющая часть интерметаллических соединений представляет собой типичные металлы с высокой электропроводностью и низкими значениями коэффициента Зеебека. Тем не менее, существуют интерметаллиды, в которых осуществляются сложные орбитальные взаимодействия, приводящие к возникновению запрещенной зоны, а при определенной концентрации валентных электронов – к открытию щели на уровни Ферми.

Блестящим примером полупроводникового интерметаллида является соединение FeGa3. Проведенные исследования [1-3] показали возможность замещать атомы железа и галлия, а полученные твердые растворы характеризуются разнообразными свойствами: наличие перехода металл-полупроводник (Fe1-xCoxGa3), возникновение ферромагнитного упорядочения (FeGa3-yGey) или антиферромагнитных корреляций (Fe1-xNixGa3), а замещение индия в изоструктурном соединении RuIn3 на цинк привело к высоким значениям термоэлектрической добротности (ZT = 0.8).

В настоящей работе исследовано замещение в d-подрешётке FeGa3 железа на марганец как металл с меньшим количеством электронов, чем железо, с целью изучения термоэлектрических свойств. Впервые показано, что образование кристаллов твердого раствора характеризуется существенным отличием экспериментально определенного состава от исходного состава шихты в сторону уменьшения содержания марганца и установлено, что избыточное содержание марганца образует бинарный интерметаллид Mn6Ga29. Исследование транспортных свойств показало сохранение полупроводникового характера температурной зависимости сопротивления.

Кроме того, было изучено возможное замещение и в p-подрешетку на атомы кремния и олова. Были установлены границы замещения твердых растворов FeGa3-yEy, которые составили ymax = 0.09 и ymax = 0.02 для кремния и олова соответственно. Изучение высокотемпературных термоэлектрических свойств образцов твердого раствора FeGa3-ySiy показало наличие особенностей на температурных зависимостях удельного сопротивления, коэффициента Зеебека и теплопроводности, вследствие которых зависимость термоэлектрической добротности характеризуется максимумом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант #14-13-00089.

[1] A. Gippius, V. Verchenko, A. Tkachev, N. Gervits, C. Lue, A. Tsirlin, N. Buttgen, W. Kratschmer, M. Baenitz, M. Shatruk, A. Shevelkov. Interplay between localized and itinerant magnetism in Co substituted FeGa3 // Phys. Rew. B., 2014, V. 89, №. 104426.

[2] K. Umeo, Y. Hadano, S, Narazu, T. Onimaru, M. Avila, T. Takabatake. Ferromagnetic instability in a doped band gap semiconductor FeGa3 // Phys. Rew. B., 2012, V. 86, p. 144421.

[3] M. Wagner, R. Cardoso-Gil, N. Oeschler, H. Rosner, and Yu. Grin.
RuIn3-xSnx, RuIn3-xZnx, and Ru1-yIn3 – new thermoelectrics based on the semiconductor RuIn3 // J. Mater. Res., 2011, V. 26, p. 1886 – 1893.