Изучение структуры и транспортных свойств SrCo1-xTaxO перовскитов.

Барковский И. Е.

Студент

Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

Новосибирский Государственный университет, физический факультет, Новосибирск, Россия

E-mail: ivan_barkovskiy94@mail.ru

Перовскитоподобные оксиды являются классом соединений, обладающих уникальным набором физических и химических свойств. Одним из таких свойств перовскитов является смешанная ион-электронная проводимость, благодаря которой открываются возможности по созданию электродов для твердотельных оксидных топливных элементов (ТОТЭ). Как известно из литературы, SrCoO3-δ (SC) обладает высокой смешанной кислород-электронной проводимостью, следовательно, может быть перспективным катодным материалом в твердотельном оксидном топливном элементе. Однако недостатком данного материала является то, что при медленном охлаждении ниже 900 0С происходит фазовый переход из кубической фазы в гексагональную, что приводит к резкому снижению транспортных свойств.

Целью работы является изучение структуры и транспортных характеристик перовскитов состава SrCo1-xTaxO (0≤x≤0.15). Данные образцы были синтезированы керамическим методом. Данные РФА показали, что введение высокозарядного катиона Ta5+ приводит к подавлению образования гексагональной фазы и стабилизации кубической структуры перовскита. Также были проведены высокотемпературные дифракционные исследования в интервале рабочих температур ТОТЭ, которые позволили рассчитать коэффициенты термического расширения, важные для технологической разработки ТОТЭ. Для образцов с низким содержанием кислорода обнаружены специфические дифракционные особенности, которые связаны с образованием нанодоменной текстуры. Для исследования структурно-фазового состояния новых материалов получены детальные фазовые диаграммы (T-logpO2-3-δ). Изготовлены микротрубчатые мембраны методом обратной фазовой инверсии, и измерена их кислородная проницаемость в зависимости от температуры и парциального давления кислорода.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№14-29-04044)

Литература

- Savinskaya O.A., Nemudry A.P., Lyakhov N.Z. Synthesis and properties of SrFe1-xMxO3-z (M = Mo, W) perovskites // Inorg. Mater. – 2007. – V. 43. – P. 1350-1360.

- Starkov I., Bychkov S., Matvienko A., Nemudry A. Oxygen release technique as a method for the determination of ″δ–pO2–T″ diagrams for MIEC oxides // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2014. – V. 16. – P. 5527-5535.

- Markov A.A., Savinskaya O.A., Patrakeev M.V., Nemudry A.P., Leonidov I.A., Pavlyukhin Yu.T., Ishchenko A.V., Kozhevnikov V.L. Structural features, nonstoichiometry and high-temperature transport in SrFe1-xMoxO3-δ // J. of Solid State Chem. – 2009. – V. 182. – P. 799-806.