Получение микрочастиц на основе поли(L,L-лактида), стабилизированных нанокристаллическими полисахаридами

Сотникова Ю.С.

студентка

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», институт материаловедения и технологий материалов, Москва, Российская Федерация

E-mail: sotnikova_94@mail.ru

В двухфазной системе, которая состоит из несмешивающихся жидкостей, таких как масло-вода, твердые частицы могут скапливаться на границе раздела, тем самым стабилизируя пену или эмульсию. Такой подход обладает рядом преимуществ по сравнению с использованием традиционных ПАВов, т.к. позволяет или отказаться от них или использовать их в меньшей концентрации, что особенно важно для некоторых областей применения. Например, микрочастицы на основе сложного полиэфира поли(L,L-лактида) широко применяются в биомедицине в качестве клеточных микроносителей и средств доставки биологически активных веществ, поэтому классическая технология их получения методом испарения растворителя из эмульсий «масло в воде» с использованием синтетических эмульгаторов (поливиниловый спирт (ПВС) и т.д.), требует модификации.

В работе исследована возможность получения микрочастиц из полилактида, стабилизированных нанокристаллическими полисахаридами. Нанокристаллические полисахариды, в т.ч. нанокристаллические хитин (НКХ) и целлюлоза (НКЦ), получаемые из природных полимеров кислотным гидролизом аморфных областей, являются высококристаллическими анизотропными наночастицами [1]. Выделенные НКХ и НКЦ были охарактеризованы методами атомно-силовой микроскопии, динамическим лазерным светорассеянием и рентгеноструктурным анализом. Микрочастицы получали методом испарения растворителя из системы, состоящей из дисперсной фазы в виде раствора поли(L,L-лактида) в смеси CH2Cl2 : ацетон (9:1), и дисперсионной среды, содержащей 0,1-1 мас. % НКХ и НКЦ в воде. В качестве системы сравнения были получены микрочастицы, стабилизированные 2 мас. % раствором ПВС в дисперсионной среде. Сформованные микрочастицы промывали водой и сушили лиофильно.

Расчет выхода микрочастиц и их распределения по размерам показал, что при увеличении концентрации нанокристаллов в дисперсионной среде от 0,1 мас. % до 1 мас. % выход микрочастиц возрастает и превышает выход микрочастиц, полученных с использованием ПВС. Также при увеличении концентрации нанокристаллов уменьшается средний размер микрочастиц. Способность нанокристаллического хитина закрепляться на границе масло-вода и стабилизировать эмульсии лучше, чем у нанокристаллической целлюлозы. Исследование морфологии поверхности микрочастиц методом сканирующей электронной микроскопии показало, что при их стабилизации нанокристаллическими полисахаридами поверхность более гетерогенная, чем при использовании классического эмульгатора.

Литература

1. Huang J., Chang P.R., Lin N. Polysaccharide-Based Nanocrystals: Chemistry and Applications. Willey, 2015. - P. 328.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№ 15-02-06233-а).