Влияние термической обработки на магнитные характеристики материалов на основе Cu-Co полученных методом порошковой металлургии

Дружинин А.В.1,

студент кафедры МПиД НИТУ «МИСиС»

Подгорный Д.А.1

к.ф.-м.н., доцент кафедры МПиД НИТУ «МИСиС»

Быков А.С.1

к.т.н., доцент кафедры МПиД НИТУ «МИСиС»

Акинин А.Б.2

начальник монетно-орденского отдела НИИ – филиала АО «Гознак»

- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

- Научно-исследовательский институт – филиал АО «Гознак», Москва, Россия

E–mail: druzhininsas@mail.ru

Метод порошковой металлургии позволяет создавать материалы сложных многокомпонентных систем с заданными свойствами, которые трудно получить традиционным металлургическими методами. Одной из задач является получение материалов с заданными магнитными характеристиками путем введения легирующей магнитной добавки в малых концентрациях в немагнитный материал основы. В качестве таких материалов могут выступать сплавы на основе меди с добавлением ферромагнитной примеси кобальта.

Целью данной работы является исследование влияния химического состояния ферромагнитной примеси Co (1,5 вес. %) в изделиях на основе сплавов БрО8 системы Cu-Sn (8 вес. % Sn) с примесью P (0,65 вес. %) на магнитные характеристики материала после стадии термической обработки.

В системе Cu-Co наблюдается слабая растворимость кобальта в меди при низких температурах [1]. Придание требуемых магнитных характеристик возможно при создании метастабильного состояния. В процессе термической обработки материала происходит выделение частиц Co из твердого раствора на основе Cu, что приводит к росту количества ферромагнитных доменов и увеличению намагниченности материала [2].

В результате проведенных исследований было обнаружено, что растворение кобальта в матрице на основе твердого раствора Cu-Sn наблюдается только при частичном выделении олова и его перераспределении с дальнейшим образованием химического соединения Cu3Sn. Для случая однофазной матрицы растворение Co не происходит. Также после термической обработки происходит образование химического соединения Co2P, который обладает парамагнитными свойствами [3].

Таким образом, в работе было показано, что изменение параметров термической обработки оказывает влияние на магнитные свойства материалов на основе сплавов БрО8 легированных кобальтом. что обусловлено фазовым состоянием как основных компонент системы (медь и олово), так примесей малых концентраций (фосфор).

Литература

1. Nishizawa T., Ishida K. The Co-Cu (Cobalt-Copper) System // Bulletin of Alloy Phase Diagrams. 1984, №2(5). p. 161–165.

2. Garcia Prieto A., Fdez-Gubieda M. L., Meneghini C., Garcia-Arribas A. Correlating among the structural and magnetic properties of CoCu granular alloys // Journal of Applied Physics. 2002, №10(91). p. 8596–8598.

3. Fujii S., Ishida S., Asano S. Electronic structures and magnetic properties of Fe2P, Co2P and CoMnP // Journal of Physics F: Metal Physics. 1988, №18. p. 971–980.