Синтез гибридных структур ZnO/Ag для усиления сигнала гигантского комбинационного рассеяния

Рыбина Александра Андреевна

Студентка 1 курса

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: aarybina98@gmail.com

Для решения актуальных проблем, таких как мониторинг окружающей среды, разработка новых методов выявления и лечения заболеваний и других, в современной химии применяют различные аналитические методы, например, спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). Она основана на значительном усилении сигнала комбинационного рассеяния, особенно сильно проявляющемся на наночастицах золота или серебра. В частности, разрабатываются гибридные структуры на основе наночастиц благородных металлов с полупроводниковой матрицей. На данный момент перспективной является разработка сенсоров на основе гибридных структур ZnO/Ag, показывающих значительное усиление сигнала ГКР.

Целью работы стало создание гибридных структур ZnO/Ag для усиления сигнала ГКР. Для достижения цели решали различные задачи: синтез массива наностержней ZnO и исследование его свойств, создание гибридных структур ZnO/Ag путем модификации поверхности наностержней ZnO, использование гибридных структур ZnO/Ag для детектирования различных аналитов методом спектроскопии ГКР.

На первом этапе экспериментальной части работы были нанесены затравки ZnO на кремниевую подложку, затем на ней выращивали стержни ZnO гидротермальным или газофазным методом [1]. После этого для проведения химического синтеза наночастиц серебра подложку с массивом стержней помещали в раствор нитрата серебра и глицерина и облучали ультрафиолетом [2]. На последнем этапе проводили ГКР-измерения на полученных структурах.

Образцы были изучены методами рентгенофазового анализа (РФА) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Было показано, что наностержни представляют собой оксид цинка в фазе вюрцита, а также установлена зависимость длины наностержней оксида цинка от времени синтеза. Наличие серебра в составе гибридных структур ZnO/Ag было подтверждено методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА), при этом размеры наночастиц серебра составили около 20 нм. Полученные образцы гибридных структур проявили значительную ГКР-активность и были использованы для детекции родамина 6G с концентрацией 10-7 М.

Литература

- Ширяев М. А., Еремин С. А., Баранов А. Н. Биосенсоры на основе оксида цинка // Российские нанотехнологии, 2014, Т. 9, № 3-4, Стр. 1.

- Chen Y., Tse W. H., Chen L., Zhang J. Ag nanoparticles-decorated ZnO nanorod array on a mechanical flexible substrate with enhanced optical and antimicrobial properties // Nanoscale Research Letters, 2015, Vol. 10, P. 106.