Исследование мономолекулярного магнита на основе Co(II) с помощью низкотемпературной спектроскопии ЭПР

Кочетов Николай Евгеньевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: nick.kochetov@mail.ru

Создание и исследование мономолекулярных магнитов (МММ) является актуальной задачей современной науки о материалах. Такие системы обладают большим потенциалом применения в высокотехнологичных областях – создание устройств записи и хранения информации для проведения квантовых вычислений, разработка полифункциональных материалов нового поколения с магнитными свойствами. Одним из перспективных классов МММ являются моноядерные комплексы переходных металлов, которые выделяют в отдельную группу моноионных магнитов (МИМ). Значительное количество подобных молекулярных систем было создано на основе иона кобальта Co(II).[] Ключевым этапом исследования МИМ и МММ является определение величины и знака параметра магнитной анизотропии (расщепление в нулевом поле).

Настоящая работа посвящена исследованию магнитных свойств металлокомплекса Co(qu)2Br2[] с помощью низкотемпературной ЭПР спектроскопии. Определённые экспериментально величина и знак магнитной анизотропии хорошо коррелируют с теоретическим предсказанием на основе структуры этого комплекса. Эти результаты открывают новые возможности для целенаправленного дизайна подобных мономолекулярных магнитов.[]

Рис. Структура дибромобис(2,4 диметилпиридин)кобальт(II)

Литература

# Endnotes

S. Gómez-Coca, A. Urtizberea, E. Cremades, P. J. Alonso, A. Camón, E. Ruiz,  F. Luis. Origin of slow magnetic relaxation in Kramers ions with non-uniaxial anisotropy. // Nature Communications. № 5 p. 4300

Denis V. Korchagin, Gennadii V. Shilov, Sergey M. Aldoshin, Roman B. Morgunov, Artem D. Talantsev, Elena A. Yureva. Halogen atom effect on the magnetic anisotropy of pseudotetrahedral Co(II) complexes with a quinoline ligand // Polyhedron. 2015, № 102 p. 147–151

Andrew V. Palii, Denis V. Korchagin, Elena A. Yureva, Alexander V. Akimov, Eugenii Ya. Misochko, Gennady V. Shilov, Artem D. Talantsev, Roman B. Morgunov, Sergey M. Aldoshin, and Boris S. Tsukerblat. Single-Ion Magnet Et4N[CoII(hfac)3] with Nonuniaxial Anisotropy: Synthesis, Experimental Characterization, and Theoretical Modeling // Inorganic Chemistry. 2016, № 55 (19), p. 9696–9706