Формирование 2D аллотропов на поверхности самоорганизованных структур типа «ядро-оболочка» на основе сурьмы

Куликова Татьяна Валентиновна

Аспирант

Воронежский государственный университет,

физический факультет, Воронеж, Россия

E-mail: kaimt@mail.ru

В настоящее время выделено целое семейство 2D материалов, привлекательность которого обусловлена вариативностью электронной структуры и возможностью ее достаточно легкой модификации внешними полями, конструкцией и числом слоев, наведенными деформациями [1]. Самостоятельные 2D аллотропы формируются из исходных слоистых материалов, вследствие чего интерес представляет группа пниктидов, среди которых наиболее стабильную структуру имеет сурьма. 2D аллотропы Sb демонстрируют перспективный интервал ширины запрещенной зоны 0,2 – 2,2 эВ [2].

В настоящей работе представлены результаты исследования строения и свойств массива сфероидальных структур сурьмы в диапазоне размеров 10-4–10-6 м, полученного методом спонтанной кристаллизации расплава [3]. Комплексом взаимодополняющих методов (СЭМ, рентгеновская дифрактометрия, спектроскопия КР, квантово-химическое моделирование структуры и спектров КР) установлено, что по сумме отличительных признаков сфероидальные структуры сурьмы можно отнести к оболочечным структурам нового типа, состоящим из разных структурных форм одного и того же вещества. Ядро – монокристаллическая серая сурьма, оболочка – деформированная 2D пленка толщиной порядка 40 нм. Ядро имеет разрыхленную структуру, о чем свидетельствует увеличение параметров элементарной ячейки. Полученные экспериментальные спектры КР поверхности сфероидальных структур находятся в согласии с результатами квантово-химического моделирования многослойного 2D аллотропа Sb – мультиантимонена, для которого наиболее сильными являются высокочастотные моды 1300–1700 см-1 [4]. Полученная оболочка является совокупностью локальных диэлектрических областей, что может быть следствием не планарной искривленной структуры и приводит к появлению новых функциональных свойств – возникновению устойчивого во времени заряда. Формирование такого рода самоорганизованных оболочечных структур характерно и для соединений сурьмы группы AIIIBV, особенностью которых является неустойчивость пленки, приводящая к образованию на поверхности нанонитей [5].

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-43-360281 р_а

Литература

- Dr. Shengli Zhang, Prof. Zhong Yan, Prof. Dr. Yafei Li et al. Atomically thin arsenene and antimonene: semimetal-semiconductor and indirect-direct band-gap transitions // Angew. Chem. 2015, № 54. p. 3112 – 3115.

- Yuanfeng Xu, Bo Peng, Hao Zhang et al.  First-principle calculations of phononic, electronic and optical properties of monolayer arsenene and antimonene allotropes // Annalen der Physik. 2017 (DOI: 10.1002/andp.201600152)

- Куликова Т.В., Битюцкая Л.А. Эффект самоорганизации при кристаллизации сурьмы из расплава // Конденсированные среды и межфазные границы. 2016, Т. 18, № 1 с. 61 – 66.

- Куликова Т.В., Битюцкая Л.А., Тучин А.В., Аверин А.А. Формирование аллотропной наномодификации Sb – мультиантимонена при спонтанной кристаллизации расплава // Перспективные материалы. 2017, № 3, с. 5 – 13.

- Куликова Т.В., Битюцкая Л.А., Бормонтов Е.Н. Формирование нанонитей на поверхности сфероидальных структур InSb при спонтанной кристаллизации расплава // Конденсированные среды и межфазные границы. 2016, Т. 18, № 4. с. 530 – 535.