ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ГОЛЬМИЯ И ЖЕЛЕЗА ЭЛЕКТРОЛИЗОМ ИЗ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ

Борукаева И.А., Карданова Р.А., Кушхов Х.Б.

Студент

ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, институт химии и биологии, Нальчик, Россия

E-mail: inna.borukaeva@mail.ru

Редкоземельные (РЗ) металлы, а также сплавы и соединения на их основе, широко известны в науке и технике благодаря своим уникальным магнитным свойствам. Магнитные материалы на основе редкоземельных металлов (РЗМ) и металлов триады железа используются для производства постоянных магнитов различного назначения. Сегодня большинство постоянных магнитов из редкоземельных металлов изготовляют на основе интерметаллического соединения. Однако существующие в настоящее время методы получения интерметаллидов являются далекими от совершенства. Они характеризуются значительными энергетическими затратами, сложностью и многостадийностью технологических циклов, малой производительностью и не всегда обеспечивают требуемое качество материалов по чистоте. Все это настоятельно требует создания и разработки прогрессивных методов и технологий их получения, так как именно технологиям принадлежит решающая роль в ускорении научно-технического прогресса [1].

В данной работе изучены процессы анодного растворения железа в хлоридных расплавах и совместное электровосстановление ионов гольмия и железа при 973К. Определен оптимальный состав электролизной ванны KCl-NaCl-HoCl3-Fe. Высокотемпературный электрохимический синтез интерметаллидов гольмия и железа проводили в гальваностатическом режиме в расплаве KCl-NaCl-HoCl3 с концентрациями хлорида гольмия 0,5÷2,5 мол.%. В результате электролиза на вольфрамовом катоде выделяется мелкодисперсный порошок интерметаллидов гольмия и железа.  Полученные результаты по рентгенофазовому анализу и лазерному дифракционному анализу размера частиц синтезированных порошков показывают наличие различных устойчивых фаз интерметаллидов гольмия  с железом (HoFe2, HoFe5) и подтверждают возможность получения их наноразмерных порошков (более 55% частиц до 100 нм).

Литература

- Бигаева И.М., Агаева Ф.А. Магнитные свойства интерметаллических соединений с

металлами триады железа. Владикавказ, 2014. С. 97-126.