Влияние симметрии на электронную структуру и функциональные

свойства ук-ОУНТ

Авдеев Дмитрий Владимирович

Студент

Воронежский государственный университет,

физический факультет, Воронеж, Россия

E-mail: avdoss@bk.ru

При переходе от приближения бесконечных нанотрубок к ультракоротким углеродным нанотрубкам (ук-ОУНТ) существенным становится квантово-размерное ограничение электронов вдоль оси нанотрубки, что приводит к изменению ее функциональных свойств[4].

При теоретическом исследовании перестройки электронной структуры в работе Тучина А.В. [1] для ук-ОУНТ симметрии (5, 5) была установлена размерная модуляция нижней свободной и верхней занятой молекулярных орбиталей, которая приводит к изменению ширины запрещенной зоны и фундаментальных параметров нанотрубки. Также было показано, что сильное внешнее локальное электрическое поле приводит к полевой модуляции электронной структуры вследствие эффекта Штарка [2, 3].

В настоящей работе проводилось исследование влияния симметрии нанотрубки на перестройку электронной структуры ук-ОУНТ (0, 9) в интервале длин от 0.7 до        2.6 нм. во внешнем локальном электрическом поле напряженностью от 0 до 0.5 В/Å. Расчеты проводились в квазимолекулярном приближении при помощи метода DFT в базисе 3-21*G.

При сегментном наращивании остова нанотрубки (0, 9), в отличие от осцилляционной зависимости ранее изученных нанотрубок с симметрией (5, 5), было установлено монотонное изменение зазора между граничными орбиталями от 1.83 до 0.59 эВ. Исследования показали, что сильное электрическое поле приводит к существенной перестройке электронной структуры. Полевое смещение нижней свободной молекулярной орбитали у нанотрубки длиной 2.6 нм. в электрическом поле 0.5 В/Å составляет 0.5 эВ. При достижении критического значения напряженности поля 0.5 В/Å величина зазора между граничными орбиталями становится меньше энергии теплового потенциала, что приводит к возникновению индуцированного перехода полупроводник–металл. Данный эффект может использоваться для создания электронных ключей, бесконтактных датчиков напряженностей электрического поля.

Литература

1. Тучин А.В. Размерная модуляция электронной структуры и эффекты сильного

электрического поля в ультракоротких углеродных нанотрубках / А.В. Тучин. –

Воронеж, 2014. – 166 с.

2. Tuchin A. V. A theoretical study of an electronic structure of the infinite and finite–length

carbon nanotubes / A. V. Tuchin, A. A. Ganin, D. A. Zhukalin, et al. // Recent Adv. In

Biomedical & Chem. Eng. and Mat. Sc. – 2014. – Vol. 1. – Pp. 40–46.

3. Tuchin A. V. A vibrational Stark Effect in the Fullerene C60 / A. V. Tuchin, L.A. Bitytskaya

and E. N. Bormontov // Recent Adv. In Biomedical & Chem. Eng. and Mat. Sc. – 2014. –

Vol. 1. – Pp. 121–124.

4. Rochefort A. Effects of Finite Length on the Electronic structure of Carbon Nanotubes / A.

Rochefort, D.R. Salagub, and P. Avouris // J. Phys. Chem. B. – 1999. – Vol. 103, N 4. – P.

641–646