Влияние компонентного состава на морфологию частиц Zn-Al слоистых двойных гидроксидов

- Курбатов Р.К., Шашина Е.М.

- студенты

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет наноматериалов и нанотехнологий, Казань, Россия

E–mail: raddon007@yandex.ru

Слоистые двойные гидроксиды (СДГ), так называемые гидроталькито-подобные соединения, имеют широкий спектр потенциальных применений в катализе, биомедицине, фотохимии, электрохимии, химии полимерных материалов, а также в охране окружающей среды. Эти объекты представляют собой слоистые структуры с общей формулой [M(II)1–xM(III)x(OH)2]x+(An–)x/n × mH2O, где M(II) и M(III) – двух (Mg2+, Zn2+, Cu2+ и т.д.) и трех (Al3+, Cr3+, Fe3+ и т.д.) валентные металлы, образующие слои, несущие избыточный положительный заряд, а гидратированный заряд-компенсирующий анион An- (CO32−, NO3−, Cl−, SO42− и т.д.) заполняет межслоевое пространство. Физические и химические свойства СДГ могут быть изменены варьированием компонентного состава, что делает их крайне гибкими в различных областях применения в современной науке, промышленности или природоохранной деятельности [1].

В многочисленных работах, посвященных как методам синтеза СДГ, так и изучению их свойств, приводятся данные о связи компонентного состава со структурой и/либо формой частиц (агрегатов) [2, 3]. В случае модификации СДГ различными неорганическими и органическими анионами указываются трудности, связанные с замещением анионов согласно следующему ряду CO32−>>SO42−>>OH−>F−>Cl−>Br−>NO3−>I−[4]. Отправной точкой настоящего исследования послужили низкие значения удельной поверхности для образцов нитратных СДГ на этапе синтеза и характеристики продуктов в качестве наполнителей в полимерные материалы (5 м2/г для образца с нитратными межслоевыми анионами по сравнению со 150 м2/г для карбонатного образца).

Zn-Al СДГ с различной степенью замещения Al3+ на Zn2+ получены методом соосаждения из нитратных растворов солей. Различные анионные формы Zn-Al СДГ получены методом замещения. Образцы охарактеризованы с использованием с помощью методов рентгеновской порошковой дифрактометрии, растровой электронной микроскопии и сорбтометрии. Рассмотрено влияние катионного и анионного состава Zn-Al СДГ на структурное совершенство, морфологию частиц и агрегатообразование.

Авторы признательны доц. А.А. Шинкареву за помощь в подготовке тезисов.

Литература

1. Handbook of clay science, Second edition / F. Bergaya, G. Lagaly // Elsevier Science & Technology. Amsterdam. – 2013. – 1224 p.

2. Mahjoubi F. Z., Khalidi A., Abdennouri M., Barka N. Zn–Al layered double hydroxides intercalated with carbonate, nitrate, chloride and sulphate ions: Synthesis, characterisation and dye removal properties // J. Taibah Univ. for Sci. – 2017. – V. 11. – N. 1. – P. 90–100

3. Laskowska A., Zaborski M., Boiteux G., Gain O., Marzec A., Maniukiewicz W. Effects of unmodified layered double hydroxides MgAl-LDHs with various structures on the properties of filled carboxylated acrylonitrile–butadiene rubber XNBR // Eur. Polymer J. – 2014. – V. 60. – P. 172–185.

4. Carlino S. The intercalation of carboxylic acids into layered double hydroxides: a critical evaluation and review of the different methods // Solid State Ionics. - 1998 (1997) - P. 73-84