Исследование свойств двухкомпонентных сплавов на основе кобальта с фосфором

Куксин В.Е., Долов М.С., Фишгойт Л.А.

МГУ им. М.В. Ломоносова. Химический факультет. 119991, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 3, ГСП-1.

Аморфные, или стеклообразные, сплавы, на основе металлов триады железа в промышленных объемах получают металлургическими способами. Однако аморфные сплавы, получаемые электрохимически, отличаются от своих металлургических аналогов как процессами, приводящими к образованию аморфного состояния, так и физическими свойствами. Это обуславливает наличие у них ряда неоспоримых достоинств перед аналогичными сплавами, получаемыми металлургическими (спиннингование, закалка в валки, вытягивание из расплава) и физическими (магнетронное распыление, химическое вакуумное осаждение и др.) методами, а именно, возможностью получения покрытия с заданными свойствами прямо на изделии, отсутствием необходимости термообработки, а также возможностью нанесения бесшовного покрытия на крупные детали сложной формы.

Цель нашего исследования состояла в разработке условий получения качественных покрытий на основе кобальта, установлении их фазового и элементного составов, определении влияния термической обработки на фазовые превращения.

Исследование покрытий проводилось с использованием физико-химических методов, которые включали дифференциальный термический анализ (DTA), а также рентгенофазовый (XRD) и рентгеноспектральный микрозондовый (EDX) анализы. По результатам последнего был установлен элементный состав полученных покрытий. С помощью методов XRD и DTA были получены данные о фазовом составе сплавов и температурах фазовых переходов.

Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ № 15-03-05927.