Моделирование взаимной диффузии в сплавах урана и молибдена.

Костюченко Татьяна Сергеевна

Студент магистр

Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет молекулярной и химической физики, Москва, Россия

E-mail: tatiana.s.kostyuchenko@gmail.com

Поведение материалов при радиационном облучении во многом определяется механизмами диффузии. Поэтому эти процессы активно изучаются для перспективных атомных топлив, в частности для сплавов урана и молибдена. В экспериментах с γ-ураном была обнаружена высокая скорость диффузии [1,2,4]. Это объясняют возможным преобладанием междоузельного механизма диффузии [3].

Представленная работа направлена на изучение механизмов самодиффузии в γ-уране и взаимной диффузии в  сплавах урана и молибдена. Основной задачей данной работы является построение двухкомпонентной модели  взаимной диффузии, основанной на молекулярно-динамических расчетах и приближениях. На основе данной модели в дальнейшем планируется осуществить моделирование диффузии в сплаве при наличии радиационного облучения.

В ходе работы были определены энергии образования дефектов в сплавах урана и молибдена, рассчитана энергия миграции атомов при различных механизмах диффузии, оценен вклад механизмов диффузии в коэффициенты диффузии. Также были рассчитаны коэффициенты самодиффузии атомов урана и молибдена при равновесной концентрации дефектов во всем диапазоне концентраций сплава.

***

Из результатов проведенных расчетов можно сделать вывод о преобладании равновесной концентрации междоузлий. Было обнаружено, что атомы урана обладают большей подвижностью, чем атомы молибдена. При больших концентрациях урана в сплавах коэффициент взаимной диффузии компонент близок к коэффициенту самодиффузии урана.

Проведенные расчеты и оценки позволяют судить о механизме диффузии в сплавах с большой концентрацией урана, оценить возможность определения механизма диффузии в ходе эксперимента.

Литература.

- Adda Y., Kirianenko A. Abaissement des coeffi-cients de l'autodiffusion de l'uranium en phase γ par des additions de molybdene, de zirconium ou de niobium // J.Nucl. Mater. 1959. 1 (3). P.300-301.

- Peterson N.L., Rothman S.J. // Phys. Rev. 1964. V. 136. P. A842.

- Х.Мерер Диффузия в твердых телах. Монография. Пер. с англ.:Научное издание / Х.Мерер –Издательский дом «Интеллект», 2011.Quesnel, P. Mora, Phys. Rev. E 58, 3719 (1998).

- Ke Huang, Dennis D. Keiser Jr., and Yongho Sohn.  Interdiffusion, Intrinsic Diffusion, Atomic Mobility, and Vacancy Wind Effect in gamma(bcc) Uranium-Molibdenum Alloy