Получение текстурированных пленок La2Zr2O7 на металлических подложках для ВТСП-лент второго поколения Работа выполняется в рамках проекта РФФИ №17-03-00981

Маклаков А.С., Харченко А.В., Григорьев А.Н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maklakov.alehandro@gmail.com

В проведенной работе мы продолжили наши исследования кинетики кристаллизации металлических подложек из сплава состава 68,4 Cu, 30 Ni, 1,6 Fe (вес. %). Такие подложки используются как основа для изготовления ВТСП-лент второго поколения – перспективных материалов для использования в энергетической промышленности. ВТСП-ленты имеют слоистую структуру, причем для получения нужных характеристик все слои, включая подложку, должны быть текстурированы определенным образом. От размеров и ориентации кристаллитов каждого из слоев зависит проводимость конечного материала. Исходным материалом для подложек служат поликристаллические бруски со случайной ориентацией зерен. Для получения подложек с нужной ориентацией зерен используется метод прокатки и последующей рекристаллизации с помощью отжига в инертной атмосфере. Для нанесения на подложку тонких пленок веществ и правильной их рекристаллизации ее поверхность должна быть достаточно гладкой. Это достигается методом электрополировки – анодной обработки подложек.

Исходным материалом в работе служили подложки, не прошедшие стадии отжига и электрополировки. Мы провели эти стадии и исследовали зависимость размера и ориентации кристаллитов подложек от времени и температуры отжига, проведя десять экспериментов – по три отжига длительностью 8,3, 16,7 и 25,6 минуты при каждой из выбранных нами на основе проведенного анализа литературных данных температур – 900°С, 1000°С и 1100°С, и один отжиг при 1100°С в течение часа. На основе полученных данных построили кинетические кривые рекристаллизации и вычислили константы скорости рекристаллизации подложек из данного сплава. Далее выполнили нанесение на обработанные таким образом подложки буферного слоя цирконата лантана.

Размеры кристаллитов получившихся образцов исследовали методами оптической и электронной микроскопии, а степень их разориентированности – такими методами рентгеновской дифракции, как ω-сканирование и -сканирование. Полученные пленки буферного слоя исследовали методом РФА. По данным рентгенофазового анализа пленок видно, что была получена пленка буферного слоя с необходимой биаксиальной текстурой.