ПЛАНАРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ ОКСИД ГРАФЕНА-НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА

Володина М.О.

Химический факультет Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия,

e-mail yanmasha@yandex.ru

Определение малых концентраций катехоламинов в биологических жидкостях является важной и актуальной задачей, поскольку, в частности, позволяет на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, сопровождающиеся повышенным содержанием производных адреналина, норадреналина и допамина (ключевых маркеров нейромедиаторного обмена) в крови. Метод гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) позволяет определять очень малые концентрации исследуемых аналитов в жидкой и газовой фазе, причем сорбция молекул аналита и селективность анализа может быть достигнута за счет материала оптического сенсора, направленно синтезируемого для конкретных целей.

В данной работе были синтезированы планарные оптические сенсоры на основе химически модифицированного оксида графена, декорированного наночастицами серебра. Контроль размера и формы наночастиц осуществлялся путем синтеза затравок на поверхности оксида графена и последующего их доращивания (размер наночастиц до доращивания 15±5 нм, после доращивания 30-50 нм). Однородное распределение частиц композита по поверхности сенсора достигалось за счет введения гелеобразователя в суспензию композита и последующего высушивания.

В работе показано влияние природы гелеобразователя (в ряду хитозан-гидроксиэтилцеллюлоза-альгинат натрия), материала подложки (покровное стекло-фильтровальная бумага-алюминиевая фольга), метода сушки (на воздухе-криохимически) на структуру сенсора и воспроизводимость сигнала ГКР.

Данный сенсор позволяет определять концентрации допамина на уровне 3·10-5 М и производных адреналина на уровне 1·10-5 М, на уровне концентраций соответствующих соединений в крови, указывающих на патологические отклонения, связанные с неправильной функцией некоторых органов.

Рис. 1. Спектр ГКР для пленок GO/AgNPs, воздух - стекло. Аналит – допамин, 3·10-5 М в присутствии Cu2+ (3·10-3 M) при рН 11. Длина волны лазера 633  нм.

[1] M.O. Volodina et al. Mendeleev Communications 26 (2016) 231-234

[2] A.S. Sarycheva et al. DOI: 10.1039/C5RA16788D

[3] A. Sidorov et al. Chemical Communications 50 (2014) 6468-6470