Изучение фазовых превращений полимеров при помощи in-situ сочетания нанокалориметрии и синхротронной микро- и нанофокусной дифракции рентгеновских лучей

Мельников А.П., Родыгин А.И.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, лаборатория инженерного материаловедения, Ленинские горы, д. 1, стр. 73, 119991, Москва;

E-mail: melnikov.al.pe@gmail.com

Новый комплексный метод исследований, совмещающий нано- и микрофокусную рентгеновскую дифракцию и сверхбыструю калориметрию (рисунок 1, скорости нагрева/охлаждения - 103-105 °С/с), был применен для изучения процессов структурообразования в частично-кристаллических образцах типичного ароматического полиэфира, поли(триметилен терефталата) и для объяснения механизмов множественного плавления данного полимера [1-4].

Рисунок 1. Схематическое представление установки, совмещающей нано- и микрофокусную рентгеновскую дифракцию и сверхбыструю калориметрию [1-4].

В ходе кратковременных отжигов образцов, закристаллизованных при различных температурах, были проведены исследования эволюции структуры образцов методами малоуглового рентгеновского рассеяния с использованием сфокусированного наноразмерного рентгеновского пучка. В частности, было показано, что при нагреве выше температуры кристаллизации хорошо ориентированные двухточечные дифрактограммы трансформируются в дифрактограммы типа «стрики», что свидетельствует о нарушении дальнего порядка в упаковке кристаллов поли(триметилен терефталата). Кроме того, при помощи методов широкоуглового и малоуглового рентгеновского рассеяния с использованием микроразмерного рентгеновского пучка были проведены исследования эволюции структуры образцов в ходе быстрых нагревов со скоростью до 10 000 °С/с.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (соглашение № 14.604.21.0072 от 28.07.2016 г. (RFMEFI61616X0072)). Выражается благодарность Иванову Д.А и Розенталю М. за участие в работе, полезные наставления и помощь в обсуждении результатов.

Литература

1.	А.П. Мельников, и др., European Polymer Journal, 2016, 81, 598.

2.	А.П. Мельников, и др., Applied mechanics and materials, 2015, 788, 136.

3.	А.П. Мельников, и др., Nanotechnologies in Russia, 2016, 11, NN5-6.

4.	М. Розенталь, и др., in: “Fast Scanning Calorimetry”, Springer, 2016.