Некоторые аспекты спекания кальцийфосфатной биокерамики

Кочлар Галип Сарпер

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия
E–mail: gskoclar1@gmail.com

С точки зрения материаловедения кальцийфосфатные (СаР) биокерамические материалы представляют собой один из видов керамики. Ключевым элементом технологического процесса изготовления керамики является спекание – превращение сформованной порошковой заготовки в прочное поликристаллическое  тело под действием высокой температуры и, возможно, других дополнительных воздействий.

В работе на основании собственных экспериментальных и литературных данных обсуждаются процессы, происходящие при обжиге порошков гидроксиапатита (ГА), трикальцийфосфата (ТКФ), пирофосфата кальция (ПФК), полифосфатов, а также их смесей с точки зрения современных представлений о спекании. Отмечены особенности химии  и физики фосфатов кальция (СаР), которые могут оказать определяющее влияние на уплотнение и рост зерен в СаР-керамиках. Спекание фосфатной керамики сопоставлено со спеканием корундовой (Al2O3) керамики. Обсуждены альтернативные обычному без давления спеканию методы, перспективные для получения плотных мелкозернистых керамических материалов.

Поскольку типичные температуры спекания ГА-керамики примерно на 400°С ниже, чем для Al2O3, то подвижность границ в ГА заметно ниже и, судя по многочисленным изображениям микроструктуры, приводимым в литературе и нашим собственным, находится в режиме порового контроля. Кроме того, катастрофичные для Al2O3 примеси (например, СаО +SiO2) не образуют при таких температурах зернограничную стеклофазу и не провоцируют вторичную рекристаллизацию (аномальный рост зерен). С учетом менее прочной, чем у Al2O3 кристаллической решетки, и, следовательно, более высокой растворимости допанта в решетке ГА, роль примесей в апатитной керамике не столь значима, как для корундовой керамики. Это означает, что в технологическом плане ГА-керамика менее критична к вариации исходных реагентов и условий обжига, и без особых усилий может спечена в условиях традиционного (без использования давления) спекания до плотностей 95% и выше. Однако получение беспористой (прозрачной) керамики достаточно сложно в силу дегидратации ГА при высоких температурах.