МОНОЛИТНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИМЕТАКРИЛАТА ДЛЯ ТСХ-МАЛДИ

Ябланович А.Д.

Специализированный учебно-научный центр (факультет) школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета М.В.Ломоносова

E-mail: chlorophyta98@gmail.com

Монолитные сорбенты – новое поколение полимерных неподвижных фаз, используемых в хроматографических методах анализа, в том числе в ТСХ, одним из преимуществ которой является возможность непосредственного сочетания с МАЛДИ масс-спектрометрическим детектированием [1,2]. Использование монолитного сорбента в ТСХ-МАЛДИ позволит, по нашей гипотезе, избежать негативного матричного эффекта в области малых масс, а также избежать сложностей, связанных с нанесением соединения-матрицы на пластину ТСХ после разделения. В данной работе приготовлены пластины ТСХ с монолитным слоем на основе сополимеров глицидилметакрилата (ГМА) и этиленгликольдиметакрилата (ДМЭГ) и проведена оценка их хроматографических свойств и возможности использования в ТСХ-МАЛДИ.

Синтез пластинок для ТСХ с монолитным слоем на основе сополимера ГМА-ДМЭГ и оценку их свойств проводили в лаборатории хроматографии ИНХС РАН.

Обнаружено, что возможность сочетания ТСХ на монолитных пластинах с МАЛДИ-МС детектированием зависит от наличия монофункционального мономера (ГМА) в составе полимеризационной смеси. Полученные результаты показывают, что использование монолитного сорбента нужного состава дает возможность перенести роль МАЛДИ-матрицы непосредственно на сорбционный слой, вводя в его состав необходимые функциональные группы. Однако, как и в случае с внешней матрицей, необходима оптимизация состава монолитного слоя. Так, при использовании ГМА удается получить масс-спектры ПЭГов различных ММ, однако не удается ионизировать такие легко ионизируемые соединения, как нитробензойные кислоты (исследованы моно- и динитробензойные кислоты в растворе ацетонитрил/вода 1:1, а также с добавлением нитрата серебра).

Литература:

- Nischang I. Porous polymer monoliths: morphology, porous properties, polymer nanoscale gel structure and their impact on chromatographic performance //Journal of Chromatography A. – 2013. – Т. 1287. – С. 39-58.

- Nischang I., Brüggemann O. On the separation of small molecules by means of nano-liquid chromatography with methacrylate-based macroporous polymer monoliths //Journal of Chromatography A. – 2010. – Т. 1217. – №. 33. – С. 5389-5397.