Безреагентный сенсор на основе боронат-замещённого полианилина
для амперометрического определения лактата в поте

Завольскова М.Д., Зарянов Н.В.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

marina-zav@bk.ru

В настоящее время определение лактата в крови является актуальной задачей в области спортивной медицины, так как при интенсивной физической нагрузке его концентрация в крови значительно увеличивается, из-за этого становится возможным контроль степени тренированности спортсмена. В последнее время большое внимание привлекает неинвазивная диагностика, в рамках которой необходим объект, содержание лактата в котором коррелирует с его содержанием в крови, каким является пот [1]. Известные на сегодня сенсоры для решения данной аналитической задачи на основе синтетических рецепторов обладают недостаточной чувствительностью и селективностью [2], биосенсоры на основе ферментов имеют ограниченное применение из-за низкой стабильности [3]. В связи с чем, цель настоящей работы – разработка нового безреагентного высокостабильного сенсора для селективного амперометрического определения лактата в поте.

Для создания сенсора на поверхности планарного графитового электрода методом электрополимеризации в потенциодинамическом режиме был синтезирован боронат-замещённый проводящий полианилин. Для увеличения селективности сенсора синтез проводился в присутствии лактат-иона для формирования молекулярных отпечатков в чувствительном слое электрода. Регистрация аналитического сигнала проводилась при фиксированном потенциале в проточно-инжекционной системе. Разработанный амперометрический сенсор (чувствительность 18±4 мА∙М-1∙см-2, ДОК 0,1÷150 мМ, предел обнаружения 0,07 мМ) обладает высокой операционной стабильностью (80% чувствительности после 100 инжекций раствора 0,1 М лактата) и стабильностью при хранении (90% чувствительности после 6 месяцев при хранении на воздухе T=25 0C).

Разработанный сенсор использовали для анализа пота (образцы пота были представлены сотрудниками лаборатории). Значения, полученные при определении лактата в поте с учётом погрешности, совпадают со значениями, полученными методом сравнения.

Авторы благодарят РНФ (грант №16-13-00010) за финансовую поддержку.

Литература

1. D. A. Sakharov, et al. // Bull.of Exp. Biology and Medicine, 2010, V. 150, P. 83-85.

2. E. Shoji, et al. // J. AM. CHEM. SOC., 2002. V. 124. P. 12486-12493.

3. E. I. Yashina, et al. // Anal. Chem., 2010. V. 82. P. 1601–1604.