Импедансометрические сенсоры на основе проводящего боронат-замещенного полианилина

Антропов А.В., Никитина В.Н.

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.

e-mail: ram_1910@mail.ru

В настоящее время особый интерес представляет разработка безреагентных электрохимических методов анализа. Биологические элементы распознавания биосенсоров обладают некоторыми недостатками: невысокой стабильностью, требуют особых условий хранения и эксплуатации. С этой точки зрения химические сенсоры являются более привлекательными.

Ранее было показано, что использование боронат-замещенного полианилина в качестве чувствительного слоя сенсора позволяет проводить определение сахаров и гидроксикислот в отсутствии медиатора методом спектроскопии электрохимического импеданса (СЭХИ) [1]. Преимуществом разработанного подхода является возможность различать специфические взаимодействия на фоне неспецифических, так как аналитическим сигналом служит увеличение проводимости полимера, в то время как побочные реакции приводят к обратному эффекту. Один из способов улучшения аналитических характеристик сенсоров на основе полимерных покрытий – модификация электродов полимерами с молекулярными отпечатками.

В представленной работе нами были разработаны оптимальные условия электрохимического синтеза проводящего боронат-замещенного полианилина с молекулярными отпечатками цитрата: 0.1М 3-аминофенилборная кислота, 0.2M цитрат натрия, 0.3М серная кислота. Методом циклической вольтамперометрии была подтверждена успешная модификация поверхности электрода проводящим полимером полианилиновой структуры. Показано, что электроактивность полимера сохраняется в нейтральных средах, что характерно для самодопированного полианилина.

Методом СЭХИ были исследованы проводящие свойства полимера в зависимости от числа циклов электрополимеризации и зарегистрировано увеличение проводимости полимера в фосфатном буферном растворе при введении аналита (глюкоза, фруктоза). Были получены градуировочные зависимости относительного сопротивления от концентрации сахара и определены соответствующие константы связывания с глюкозой и фруктозой.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00010.

[1] E. Andreyev, M. Komkova, V. Nikitina, N. Zaryanov, O. Voronin, E. Karyakina, A. Yatsimirsky, A. Karyakin // Analytical Chemistry, 2014, 23, 11690-11695.