Наноконтейнеры на основе хитозана и анионных липосом

Мулашкин Ф.Д.

Студент (специалист)

МГУ имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, 119991, Ленинские горы,1-3

E-mail: fedor.mulashkin@gmail.com

Бислойные липидные везикулы (липосомы) активно применяются для инкапсулирования и доставки биологически активных веществ. Иммобилизация липосом на поверхности коллоидного носителя может привести к повышению эффективности захвата липосом клетками и увеличению терапевтического действия иммобилизованного лекарства. Для биомедицинского использования подобных конструкций необходимо, чтобы составляющие их компоненты подвергались деградации в организме.

В данной работе исследовано формирование биодеградируемых конъюгатов анионных липосом с катионными наночастицами хитозана. Хитозан – коммерческий доступный полимер высокой степени очистки, разрешенный для биомедицинского применения.  Он подвергается ферментативной деструкции и проявляет антиоксидантные свойства. Липосомы формировали из отрицательно заряженного кардиолипина и электронейтрального фосфатидилхолина. Была проведена оценка адсорбционной емкости хитозановых наночастиц, т.е. состава наноконъюгата. Установлено, что на поверхности хитозана может быть электростатически адсорбировано до 80-100 липосом. Далее была исследована проницаемость мембран адсорбированных липосом, стабильность наноконъюгатов в водно-солевых средах, их цитотоксичность и кинетика биодеструкции в присутствии ферментов. Показано, что взаимодействие липосом с хитозаном не приводит к образованию дефектов в мембране: липосомы сохраняют свою целостность в комплексе с хитозаном. Полученные конъюгаты демонстрировали стабильность в физиологическом растворе с концентрацией NaCl равной 0.15 моль/л, но подвергались деструкции в присутствии комплекса протеолитических ферментов Морикраза, что позволяет рассчитывать на их выведение из организма после выполнения транспортной функции. Установлено, что комплекс липосом с хитозаном, а также продукты его биодеградации, нетоксичны в широком диапазоне концентраций. Полученные результаты могут быть использованы для получения биодеградируемых мультилипосомальных контейнеров для инкапсулирования и доставки лекарственных веществ.

Благодарность

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-13-00255.