Легкоплавкие фосфорсодержащие фталонитрильные мономеры и полимерные матрицы на их основе

Сулимов А.В.1, Булгаков Б.А.2

1 Факультет наук о материалах МГУ, Москва, Россия

2 Химический факультет МГУ, кафедра ХТиНМ, Москва, Россия

E-mail: sulimov.art@gmail.com

Для полимерных композиционных материалов (ПКМ) использование связующих на основе фталонитрильных мономеров наиболее перспективно в аэрокосмической области ввиду высоких термических свойств отвержденной матрицы (Тразм > 400 °C). Однако узкий технологический интервал, обусловленный близостью температур плавления мономера (170-200 °C) и начала полимеризации (220-250 °C), вносит ограничения на использование классических фталонитрильных связующих в промышленности. Ранее введением гибкого фосфатного фрагмента в структуру мономеров удалось понизить температуру стеклования до 22 °C []. Мономеры с такой температурой стеклования позволяют формовать ПКМ перспективными инжекционными методами в мягких условиях и, таким образом, подходят для промышленных целей.

Рисунок 1. Схема синтеза исследуемых соединений.

По схеме, приведенной на рис. 1, были синтезирован ряд новых легкоплавких фталонитрильных мономеров (Tg = 2-60 °C). Ступенчатым нагревом полученных мономеров в присутствии ароматического диамина были получены полимеры, обладающие свойствами, присущими классу фталонитрилов (Тразм > 450 °C, Тразл > 500 °C).

# Footnotes

[] B. A. Bulgakov, A. V. Babkin, P. B. Dzhevakov et al. // European Polymer Journal. — 2016. — #84. — стр. 205–217