Исследование фотохимической стабильности сопряженных полимеров с помощью гель-проникающей хроматографии

Ямилова О.Р.1,2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия

E-mail: olyayamilova@mail.ru

Для создания органических солнечных батарей широко используют фотоактивные композиты на основе электронодонорных сопряженных полимеров и электроноакцепторных производных фуллеренов. Все компоненты фотоактивного слоя подвергаются фотохимической и/или термической деградации в условиях работы солнечной батареи. Природа и механизмы этих деградационных процессов на сегодняшний день малоизучены.

Основными методами исследования процессов деградации, протекающих в сопряженных полимерах, являются оптическая UV-VIS и инфракрасная спектроскопия. Недостатком этих методов является их чрезвычайно малая чувствительность. В данной работе был предложен и апробирован альтренативный подход, основанный на использовании метода гель-проникающей хроматографии (ГПХ), который позволяет наблюдать за изменением молекулярного веса сопряженного полимера в процессе деградации. Было проведено систематическое ГПХ исследование трех групп полупроводниковых полимерных материалов (рисунок 1) с целью изучения их фотостабильности в отсутствии кислорода и влаги воздуха.

Рис. 1. Молекулярные формулы исследованных сопряженных полимеров

Эксперименты проводились в специальной установке для ускоренных испытаний, в которой в качестве источника света использовались бактерицидные УФ-лампы. Формирование тонких пленок сопряженных полимеров и изучение их фотохимической деградации проводилось в инертной атмосфере внутри перчаточного бокса.

Установлено, что в процессе фотодеградации исследованных сопряженных полимеров происходит сшивка полимерных цепей с образованием нерастворимых высокомолекулярных продуктов. В отдельных случаях наблюдалась фрагментация полимерных цепей и накопление низкомолекулярных соединений. На основе полученных данных сопоставлена фотостабильность полимеров Р1-Р13.

Таким образом, мы впервые показали эффективность использования метода гель-проникающей хроматографии для исследования фотодеградации сопряженных полимеров.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-33-20566 мол_а_вед.