Самоотверждающиеся фталонитрильные пропаргиловые эфиры для производства высокотемпературных ПКМ

Бельский К.С., Булгаков Б.А.

Химический факультет МГУ, кафедра ХТиНМ, Москва, Россия

E-mail: breakeven1605@gmail.com

В данной работе были впервые получены и изучены мономеры, содержащие одновременно фталонитрильную и пропаргиловую термореактивные группы (Рисунок 1). Полимеризация таких мономеров возможна без добавления инициатора с образованием полимера, обладающиего термическими свойствами, характерными для фталонитрилов. Это происходит за счет того, что при термической полимеризации пропаргиловых эфиров происходит инициация полимеризации фталонитрльных групп [1].

Рисунок 1. Схема синтеза исследуемых соединений.

Синтезированные мономеры отвердили в присутствии различных катализаторов с максимальной температурой 375 °С [2], были изучены термические (ТМА, ТГА) и механические свойства полученных полимеров (прочность на изгиб составила 60 - 85 МПа, модуль упругости 4,5 – 5,1 ГПа). Были измерены температуры тепловой деформации полимеров (Tтд,(2m) = 428 °С, Tтд(2p) = 405 °С, Tтд(4) = 412 °С). Образцы отвержденных матриц обладали термостабильностью не ниже 490 °С. Образцы ПКМ были получены методом вакуумной инфузии при 130 °C на углеродной ткани и отверждены с максимальной температурой 375 °С. Механические свойства образцов ПКМ (σ11+ = 571 МПа, E = 67 ГПа, σ11- = 277 МПа E = 61 ГПа, τ13 = 28 МПа, τ12 = 65 МПа) исследовали при комнатной температуре, а также при 300-400 °C. Механические свойства образцов при 400 °C сохранились на 70-75%, при этом при 300 °C потери в прочности не превысили 10%

1.	Augustine D., Mathew D., Reghunadhan Nair C.P. Mechanistic and kinetic aspects of the curing of phthalonitrile monomers in the presence of propargyl groups // Polymer (Guildf). 2015. Vol. 60. P. 308–317.

2.	Bulgakov B.A. et al. Dual-curing thermosetting monomer containing both propargyl ether and phthalonitrile groups // J. Appl. Polym. Sci. 2017. Vol. 133. P. 44786.