Синтез искусственных латексов на основе бутадиенстирольного блоксополимера в присутствии катионного ПАВ животного и растительного происхождения – метилбензил(дека-гексадекаалкил)аммоний хлорида

Завязкин П. С., Стужук А. Н.

студент, студент

Московский технологический университет, кафедра технологии и синтеза высокомолекулярных соединений им. С. С.Медведева, Москва, Россия

E–mail: pavel.zavyazkin@ya.ru, aleksandr-stuzhuk@mail.ru

Синтезирована четвертичная аммониевая соль (ЧАС) на основе бензоилхлорида и третичного амина с двумя углеводородными радикалами С10-16 – метилбензилди(дека-гексадекаалкил)аммоний хлорид (Азол 1016).[1]

Присутствие в молекуле третичного амина двух объёмных углеводородных заместителей затрудняет процесс алкилирования третичного амина бензоилхлоридом. По-видимому, это стерическое затруднение, а также нарастающая вязкость среды в процессе получения Азола 1016 не позволяют получить выход Азола 1016 более 85%.

Процесс взаимодействия бензоилхлорида с третичным амином является обратимым, поэтому выбор температурного режима синтеза Азола 1016 является важным фактором. Анализ данных, полученных при проведении реакции в широком интервале температур, позволил выбрать оптимальную температуру, которая оказалась равна 110 – 115 оС.

Предварительные стехиометрические расчёты показали, что оптимальным мольным соотношением между бензоилхлоридом и третичным амином является соотношение 1:1.

Азол 1016 проявил поверхностно-активные свойства – он снижает поверхностное натяжение на межфазной границе углеводород-вода.[4]

Было показано, что при использовании Азола 1016 в качестве ПАВ при получении искусственных латексов, Азол 1016 адсорбируется на поверхности частиц и формирует как структурно-механический, так и электростатический барьеры устойчивости, обеспечивая стабильность полимерной суспензии в течение долгого времени.[2,3]

Литература

1. Ланге К. Р. Поверхностно-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение. Перевод с англ,, научн. редактор, к. х. н. Зайченко Л. П. Спб.: «Профессия». 2005.

2. А. Грицкова, О.И. Ботова, Р.О. Шитов, Е.А. Гринфельд. Получение искусственных латексов на основе изопрен-стирольного термоэластопласта // Вестник МИТХТ. 2014, T.9, № 5, C.61-63.

3. Ботова О.И., Грицкова И.А., Гринфельд Е.А., Лобанова Н.А., Шитов Р.О. Влияние природы и концентрации эмульгатора на дисперсность и устойчивость искусственных латексов с положительным зарядом частиц // Каучук и Резина. 2015, №5, C.8-11

4. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. Л.: Химия. 1984.