Разработка и исследование нетканого волокнистого материала, полученного методом электроформования, для создания внутреннего слоя инсулиносодержащего биосовместимого контейнера для людей с сахарным диабетом 1-го типа

Шариков Р.В.

Студент (магистрант)

Московский Физико-Технический Институт (государственный университет), Факультет Нано-, Био-, Информационных и Когнитивных Технологий, Москва, Россия

Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт», Москва, Россия

romanpb4@gmail.com

В данной работе исследован процесс получения нетканых волокнистых материалов на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) методом электроформования, а также их свойства. Такие материалы на основе ПЭТФ применяются в областях промышленности, а также используются в биомедицинских разработках. Из важных свойств полимера можно выделить плотность 1,4 г/см3, температуру плавления > 250 0С и его нерастворимость в воде.

Полученный материал предполагается использовать для создания внутреннего слоя инсулиносодержащего биосовместимого контейнера, предназначенной для лечения сахарного диабета 1-го типа. [1, 2]

В ходе работы был использован метод электроформования, который приводит к образованию волокон под действием электростатических сил постоянного внешнего электрического поля на заряженную струю раствора полимера.

Исследованы реологические свойства полимерных растворов на основе ПЭТФ в гексафторизопропаноле (ГФИП) с электропроводной добавкой и без нее. По результатам электрореологических исследований растворов ПЭТФ в ГФИП с концентрациями в них полимера от 1% до 12 % определена концентрация кроссовера, более 5 %, а также разработаны режимы получения нетканых волокнистых материалов на основе растворов с концентрациями 6 %, 9 % и 12 %.

Для устранения дефектов волокон увеличивали электропроводность с использованием добавки – тетрабутиламмоний йодид (ТБАЙ). Данный параметр варьировался от 2,5 до 120 мкСм/см.

Для получения волокнистой структуры из полимерного раствора на основе ПЭТФ использовались такие параметры формования, как напряжение в диапазоне от 9 до 40 кВ, расстояние от капилляра до осадительного электрода от 20 до 40 см, расход полимерного раствора от 0.2 до 1.0 мл/ч.

В ходе эксперимента были получены нетканые волокнистые материалы, а также проведены исследования их структурных и механических свойств.

Проведенные клеточные исследования совместно с лабораторией генетики стволовых клеток «Медико-генетического научного центра» установили, что материалы являются не токсичными и имеют хорошие антиадгезионные свойства.

Сделан вывод о возможности использования материала на основе ПЭТФ для создания инсулиносодержащего биосовместимого контейнера.

Работа выполнена на оборудовании ресурсных центров Курчатовского комплекса НБИКС-технологий. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Тенчурину Т.Х.

Литература

- Chen S. H. et al. Effect of TheraCyte-encapsulated parathyroid cells on lumbar fusion in a rat model // Eur. Spine J. -Sep. 21(9). - P. 1734-1739. - 2012.

- Bruin et al. Maturation and function of human embryonic stem cell-derived pancreatic progenitors in macroencapsulation devices following transplant into mice // Diabetologia. -- Sep. 56(9). - P. 1987-1998. - 2013.