Новые  реакционноспособные люминофоры на основе бензотиадиазола и люминесцентные кремнийорганические композиты на  их основе

Гарпинюк С.В., Борщев О.В., Сурин Н.М..

ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия, Московский технологический университет, Москва, Россия

E-mail:nitro-garpinyuk@mail.ru

Кремнийорганические полимеры благодаря уникальному комплексу химических и физических свойств, таким как высокая термостойкость, гидрофобность, исключительная дугостойкость, широкий эксплуатационный температурный интервал, высокая сопротивляемость радиации и т.д., эффективно применяются в различных областях науки и техники. Создание на их основе композитов с люминесцентными свойствами на сегодняшний день является актуальной задачей. Однако классические органические люминофоры практически не совмещаются с кремнийорганическими матрицами.

Интерес к олигомерам содержащим бензотиадиазольные фрагменты, обусловлен уникальными оптическими и электрическими свойствами этих молекул. Такие олигомеры отличаются высокой термостойкостью, большим коэффициентом поглощения, подходящими для применения в органической фотонике и электронике значениями высшей заполненной и низшей свободной молекулярных орбиталей (ВЗМО и НСМО), а так же сильным межмолекулярным π-π взаимодействием.

В данной работе была получена серия различных новых реакционноспособных люминофоров на основе бензотиадиазола, содержащих винильные группы. Чистота и строение новых соединений доказаны современными физико-химическими способами анализа. Исследование спектрально-люминесцентных свойств показало, что в зависимости от строения люминофоров их люминесценция может варьироваться в широком диапазоне видимого спектра: 480 - 520 нм (зеленый), 570 - 590 нм (желтый) и 640 - 670 нм (красный).

Синтезированные реакционноспособные люминофоры были использованы для создания люминесцентных кремнийорнанических композиций на основе полиорганосилоксанов, содержащих винильные и гидридные группы. Получены композиции с различным содержанием люминофоров и изучены их оптические и термические свойства.

Литература

M.S. Skorotetcky, O.V. Borshchev, N.M. Surin, I.B. Meshkov, A.M. Muzafarov, S.A. Ponomarenko, Silicon, 2015, 7(2), 191–200.