Дифторциклопропанирование полинорборнена – путь к улучшению его газоразделительных свойств

Жигарев В.А. 1,2, Моронцев А.А. 1, Никифоров Р.Ю. 1

1) Институт нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН, Москва, Россия

2) Московский технологический университет, институт тонких химических технологий, Москва, Россия

E-mail: Zhigarev_vsv@mail.ru

Одной из проблем мембранного газоразделения является поиск доступных полимерных материалов для мембран, обладающих высокой проницаемостью наряду с высокой селективностью. Перспективными объектами исследований зависимости «структура-свойства» стали метатезисные полинорборнены [1]. Возможный путь улучшения газоразделительных и других свойств полинорборненов – постполимеризационная модификация по двойным связям основной цепи практически оставался вне внимания исследователей.

В данной работе изучена модификация доступного промышленного продукта -полинорборнена (PNB) - путем гем-дифторциклопропанирования (ДФЦ) двойных связей основной цепи. Для этого полимеризацией норборнена (NB) по схеме метатезиса в присутствии Ru-карбенового комплекса Граббса 1-го поколения получен PNB, в который затем, в среде метилбензоата, ввели гем-дифторциклопропановый фрагмент.

В результате исследования найдены условия проведения реакции со степенью превращения двойных связей более 99%. С выходом до 90-95% впервые синтезирован гем-дифторциклопропанированный полинорборнен (FPNB), с высокой молекулярной массой, обеспечивающей полимеру хорошие пленкообразующие свойства (Мw = 450000, ММР = 2.3). Полимер охарактеризован методами 1Н, 13С, 19F ЯМР-, ИК-спектроскопии, элементным анализом, ГПХ, ДСК, ТГА. Изучение газоразделительных свойств показало, что введение дифторциклопропанового фрагмента в  основную цепь увеличивает газопроницаемость PNB в 4 - 7 раз, при cохранении высокой селективности газоразделения.

Литература

- Finkelshtein E.Sh., Bermeshev M.V., Gringolts M.L., Starannikova L.E., Yampolskii Yu.P. Substituted polynorbornenes as promising materials for gas separation membranes // Russ. Chem. Rev., 2011. - V. 80, №4. - P. 341-361.