Фосфазенсодержащие модификаторы для стоматологических композиций

Мусинов Р.А., Ерошенко Н.В., Свищева Н.Ю., Зыонг Тьен Нгуен, Лобова Ю.В.

студент, студент, студент, аспирант, студент

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия.

E-mail: musinovroman@mail.ru

На сегодняшний день современная стоматология уделяет большое внимание таким направлениям, как восстановление и протезирование зубов. Типичный композиционный материал стоматологического назначения состоит из керамической или металлической заготовки, наполнителя, такого как гидроксиапатит или биостекло, и связующего, например, полиметилметакрилата, обеспечивающего механическую фиксацию материала в полости зуба. Однако такие материалы облают малой адгезий к тканям зуба. Использование кальций-фосфатных цементов, обладающих высокой адгезией к тканям зуба, приводит к получению пористых протезов с низкими физико-механическими свойствами.

Для решения данных проблем, необходимо создание новых полимерных композиционных материалов, которые позволят улучшить прочность, адгезию к гидроксиапатиту, являющегося основой тканей зубов, и физико-механические свойства в целом. В качестве компонентов таких композиций могут выступать органофосфазены (Andrianov, 2009) с различными органическими заместителями и дополнительно содержащие кислые P-OH группы.

В данной работе была поставлена задача синтеза функциональных арилоксифосфазенов на основе циклических хлорфосфазенов, которые могут быть использованы как модификаторы стоматологических композиций или для дальнейшего синтеза биосовместимых материалов, устойчивые к среде полости рта, обладающие прочным сцеплением с поверхностью ткани зуба и достаточной прочностью для жевательных нагрузок.

В качестве органических заместителей в молекулу фосфазена вводили 4-аллил-2-метоксифенол (эвгенол) и 4-метилкарбоксифенол (метилпарабен). Синтез таких соединений осуществляли в две стадии, на первой стадии вводили натриевую соль 4-аллил-2-метоксифенола

,

на второй стадии -  4-метилкарбоксифенол

Изменяя количество молей 4-аллил-2-метоксифенола по отношению к исходному хлорфосфазену, были получены органофосфазены с различным соотношением заместителей.

Полученные фосфазены исследованы методами 31Р-ЯМР спектроскопии и MALDI-TOF масс-спектрометрии.

Литература

- Andrianov, A.K. Polyphosphazenes for biomedical applications // John Wiley & Sons. 2009.