Цинк-полимерные лакокрасочные покрытия

Павлов А.В., Баранов Н.О.,  Зеленская А.Д.

Аспирант, студент, студент

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: alexanderpavlov2013@mail.ru

Большие перспективы для защиты от коррозии открывает использование металлополимерных покрытий, которые сочетают в себе свойства и металлов, и полимеров. Авторами был разработан новый метод получения цинк-полимерных покрытий на стали сочетанием процесса катодного электроосаждения плёнкообразователей-полиэлектролитов с электролитическим осаждением цинка из раствора его соли. В прикатодном пространстве создаются необходимые условия для формирования наночастиц цинка и их непосредственного введения (in situ) в среду полимера. Цинк со стальной поверхностью образует интерметаллид, снижая при этом температуру отверждения покрытий [1].

***

На основе растворов плёнкообразователя-полиэлектролита и ацетата цинка получены цинк-полимерные наноструктурированные лакокрасочные покрытия. В сравнении с полимерными покрытиями на основе того же плёнкообразователя данные покрытия при неизменно высокой адгезии и эластичности обладают большей твёрдостью и колоссальной  водостойкостью свыше 3000 часов. При изучении коррозионных диаграмм Эванса полимерного и цинк-полимерного покрытий было установлено, что в среде 3-% раствора NaCl скорость коррозии полимерного покрытия составляет 1,12*10-6 А/см2, а цинк-полимерного 1*10-8 А/см2, что свидетельствует о реализации протекторной защиты с помощью наночастиц цинка [2].

Литература

1. Павлов А.В., Квасников М.Ю., Уткина И.Ф., Милютина Ю.В., Меркулова А.С., Пожарицкая А.В., Королев Ю.М. Структура и свойства цинк-полимерных лакокрасочных покрытий, получаемых одновременным электроосаждением на катоде аминосодержащего полиэлектролита и цинка // Лакокрасочные материалы и их применение.-2016.-№1-2.-С.68-71

2. Павлов А.В., Квасников М.Ю., Баранов Н.О., Зеленская А.Д., Баталов Р.С. Лакокрасочный материал для катодного электроосаждения на основе полиэлектролитного плёнкообразователя и ацетата цинка // Лакокрасочные материалы и их применение. 2017.-№1-2.-С.48-50

Примечание: Коллектив авторов благодарит за помощь в разработке метода профессора, доктора технических наук Квасникова Михаила Юрьевича.