Гидроизоляционные эластомерные материалы строительного назначения

Москалёв А.С.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail:bassilo@mai.ru

В строительстве широко используются эластомерные профили, которые обладают способностью набухать в воде и заполнять неплотности швов. К таким изделиям предъявляются требования высокой способности к разбуханию, эластичности, стойкости к атмосферным воздействиям [1]. В настоящее время для этих целей используются материалы, в основном зарубежного производства. В этой связи создание водонабухающих герметиков  на основе отечественного сырья, обеспечивающее их импотрозамещение является актуальной задачей.  Работа посвящена созданию эластомерных водонабухающих материалов с использованием бентонитовых порошков и  изучению их свойств.

Проведены сопоставительные испытания импортных и отечественных гидрофильных герметиков. Набухание оценивали по изменению массы образцов до и после выдержки в водопроводной  воде. Осуществлено обоснование и выбор компонентов для эластомерных набухающих композиций: в качестве полимерной основы выбран насыщенный этиленпропиленовый каучук, в качестве наполнителей, обеспечивающих высокое набухание - бентонитовые порошки разных производителей в количестве 50-100 мас.ч. на 100 мас. ч каучука. Композиции изготавливали с использованием вальцев при температуре 60±5 ºС.  Профилирование осуществляли на шприц-машине при температуре 120 ºС. Шприцуемость смесей  оценивали  по 10-бальной шкале (немецко-русская система) [2]. Установлено, что высокое набухание изделий  обеспечивается при использовании не менее150 мас.ч бентонита Азербайджанского месторождения. Отмечено, что при повышенных дозировках бентонита ухудшаются технологические свойства гидроизоляционных шнурову. Показано, что активация бентонита хлоридом и карбонатом натрия позволяет значительно повысить набухание изделий, при этом содержание бентонита в композиции составило 150-200 мас.ч.

Литература

- Малбиев С.А., Полимеры в строительстве. [Текст] / Малбиев С.А., Горшков В.К.,            Разговоров П.Б  // М: Высшая школа, 2008.-456 с

- Осошник, И.А. Сырье и рецептуростроение в производстве эластомеров [Текст]: учеб. пособие / И.А. Осошник, Ю.Ф. Шутилин, О.В. Карманова, Д.Н. Серегин //  Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2009. 240 с