Новый синтетический подход к получению полифункциональных эфиров 2-цианакриловой кислоты.

Баторова Ю.А.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: batorova22@gmail.com

Липосомы и полимеросомы мицеллярного типа рассматривают как «универсальную многофункциональную наномедицинскую платформу» целевой доставки лекарств не только для генной терапии, но и для химиотерапии опухолей. Они способны сливаться с мембраной живой клетки и доставлять неповрежденное ДНК внутрь ядра, минуя стадию биоразложения лизосомальными ферментами. Это позволяет использовать их для доставки любых лабильных веществ, к которым относятся не только ДНК, но и пептидные гормоны. Однако все наносомы с жидкой стенкой применимы только для культур клеток, так как могут обмениваться содержимым друг с другом и с окружающей тканевой жидкостью, что делает невозможным их использование внутри живого организма. Замедлить межмицеллярный обмен можно частичной химической сшивкой стенки наносом. Весьма удобными сшивающими агентами являются 2-цианакрилаты. Их уникальность обусловлена способностью к анионной полимеризации под влиянием слабых нуклеофилов. Они не требуют радикального инициирования, а образующиеся поли-2-цианакрилаты способны к биодеградации [1].

В работе были получены поверхностно-активные эфиры трех типов. Первый тип содержит один жирный гидрофобный радикал и одну активную цианакрилатную группировку. Для его синтеза использовали неионогенное ПАВ - гексадециловый эфир полиэтиленгликоля «Brij C10». Второй тип получен на основе трехатомного жирного спирта - моносорбитанстеарата «Span 60». Он содержит три сшивающих цианакрилатных группировки в гидрофильной части молекулы. Третий тип получен из 2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диола, имеет два коротких гидрофобных радикала, два цианакрилатных заместителя и тройную связь в гидрофильной части молекулы. Полученные 2-цианакриловые эфиры использовали в синтезе полимеросом с частично-сшитой стенкой. В зависимости от типа мономера и полимеризационной среды диаметр полимеросом можно контролировано изменять в интервале от 5 до 700 нм.

Литература

1. Mandal A.S. [et al.]. Drug delivery system based on chronobiology – A review // Journal of controlled release. 2010. V. 147.№ 3. P. 314-325.