Полистирол как матрица для распределения квантовых точек полупроводников и наночастиц золота

Карпов О.Н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия.

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия.

E-mail: o-karpov777@mail.ru

Исследование частиц нано размеров, таких как квантовые точки полупроводников и органодисперсное золото, многие годы остается перспективным и актуальным  направлением развития науки. Для стабилизации таких частиц все чаще используются тиолы, что обусловлено прочностью связи X-S, где X- это квантовая точка или наночастица золота. Поэтому возникает вопрос, как стабилизируются такие частицы тиолами с различной молекулярной массой (ММ). В качестве целевого продукта был выбран полистирол и получен ряд полимеров различной молекулярной массы с использованием RAFT-агента (2-циано-2-пропил додецил тритиокарбонат). Стирол полимеризовали в присутствии инициатора и RAFT-агента, в результате получали полимеры молекулярной массой от 10 до 20 кДа. В отчутствие инициатора в такой реакции происходит термическое самоинициирование стирола, способствующее образованию полимера более высокой ММ (40 кДа). Для дальнейшего увеличения ММ проводили реакцию “доращивания” цепи, где в качестве RAFT- агента уже выступал предварительно полученный RAFT-полистирол массой 17 кДа. Реакцию проводили с инициатором и без, в результате удалось получить массу 70 кДа и 100 кДа соответственно. Введение тиольной группы осуществили реакцией восстановления RAFT – группы в полимере амином. В результате были получен ряд полимеров с тиольной группой на конце цепи молекулярной массой от 10 кДа до 100 кДа. Полученными полимерами были стабилизированы плазмонные наночастицы золота и квантовые точки селенида кадмия. Изучены оптические свойства индивидуальных накомпозитов в растворах и в твердых пленках, а также в смесевых композициях на их основе.