Промоторы  адгезии резины к латунированному металлокорду

Фатнева А.Ю., Крячкова Е.В.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail:doroxinanastja@mail.ru

В настоящее время в России и за рубежом активно ведутся работы по организации  производств кобальтсодержащих промоторов адгезии на основе фракций синтетических жирных кислот для замены нафтената кобальта. Несмотря на достаточно большой ассортимент модификаторов адгезии, наиболее распространены продукты на основе солей металлов переменной валентности - кобальта, никеля [1]. Однако данные системы имеют и ряд недостатков, которые затрудняют их использование в металлокордном брекере.  Поэтому разработка новых промоторов адгезии, позволяющих повысить устойчивость и надежность резинокордных композитов в условиях влажного старения, привлекательных и с экономической точки зрения, чрезвычайно актуальна [2]. Целью работы является создание новых промоторов адгезии брекерных резин к латунированному металлокорду на основе отечественного сырья характеризующихся лучшим распределением в резиновых смесях и возможностью понижения дозировки кобальта.

Испытания кобальтсодержащих промоторов адгезии, полученных на основе смеси жирных кислот (стеариновой, олеиновой, линолевой), выделенных из сопутствующих продуктов переработки растительных масел, проведены в серийной брекерной резиновой смеси [3]. Опытные промоторы содержали от 5 до 17 % кобальта, их дозировка  в рецептуре резиновой смеси составила  0,5 и 1,0 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. При введении опытных промоторов адгезии установлено улучшение технологических  и вулканизационных свойств резиновых смесей, сохранение высокого уровня упруго-прочностных показателей. Содержание кобальта в промоторах 13-17 % обеспечивает высокие значения прочности связи металлокорда с резиной.

Литература

- Охотина, Н. А. Олигомерный кобальтсодержащий промотор адгезии для металлокордного брекера шин [Текст] / Н. А. Охотина, А. И. Нигматуллина, А. П. Савельчев,А. М. Мохнаткин, О. А. Кузнецова // Вестник Казан. технол. ун-та.– 2007. – №2, ч. 2. – С. 134-137.

- Потапов, Е. Э. К механизму формирования адгезионных связей в системе резина - латунированный металлокорд [Текст] / Е.Э. Потапов, Г.Г. Салыч, Е.В. Сахарова // Каучук и резина. – 1999. – № 10. – С. 5-10.

- Портной, Ц. Б. Исследование влияния состава модифицируюшей группы на стабильность прочности связи в системе металлокорд - резина [Текст] / Ц.Б. Портной и др. // Каучук и резина. – №2, 2004 г. – С. 22-25.