Полиуретановые эластомеры на основе неполных нитратов бета-циклодекстрина и олигомеров БАМО и АММО: синтез и свойства

Родин М.Д.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: maxrodin2011@gmail.com

Синтезированы новые полиуретановые эластомеры на основе частичных нитратов β-циклодекстрина (НЦД) в качестве сшивающего агента и олигодиолов: олиго-3,3-бис(азидометил)оксетана (олигоБАМО) и олиго-3-азидометил-3-метилоксетана (олигоАММО) – в качестве линейных фрагментов. Определены температуры стеклования полученных соединений, а также охарактеризованы их физико-механические свойства.

Синтез полиуретанов проводили в две стадии. На первой стадии получали макродиизоцианат взаимодействием олигоБАМО или олигоАММО с ГМДИ. На второй стадии полученный макродиизоцианат сшивали не полностью нитрованным ЦД.

Свойства синтезированных соединений представлены в таблице. Для образцов с олигоБАМО в качестве линейного фрагмента показано, что скорость реакции на второй стадии сильно зависит от температуры, при этом молекулярно-массовые характеристики и, соответственно, остальные свойства полученных продуктов с изменением температуры реакции меняются слабо. Установлено, что не весь НЦД встраивается в полимерные цепи, что связано, по-видимому, с образованием мочевины при реакции изоцианатных групп макродиизоцианата со следами воды, присутствующей в реакционной системе. Очевидно, что вода в реакционную систему привносится с НЦД, так как это сильно гигроскопичное вещество и его полная осушка чрезвычайно сложна.

Таблица. Свойства синтезированных полиуретанов

| Олигодиол в составе | Mn | Mw | Tстекл, ºC | Eупр, МПа | δ, МПа | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАМО (70ºC, 2 ч) | 10700 | 31600 | -18,24 | 2,5 | 1,21 | 671 |
| БАМО (комн. т., 1 сут.) | 13200 | 35600 | -14,97 |  |  |  |
| АММО (70ºC, 2 ч) | 21000 | 495000 | -17,45 | 1,58 | 2,39 | 1739 |

Таким образом, в ходе работы были получены образцы полиуретановых эластомеров, содержащих олиго-БАМО и олиго-АММО в качестве линейных фрагментов и частично нитрованный ЦД в качестве сшивающего агента.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-29-01041 офи-м).