Упрочнение композитного материала при деформации в металлической матрице

Монахова Кристина Зурабовна

Младший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН)

E – mail: kristinamonakhova0405@mail.ru

Известно, что при обработке наполненных полимерных материалов путем деформирования в металлической матрице достигается значительное улучшение механических свойств: возрастают разрывное напряжение и удлинение, хрупкие до обработки материалы приобретают способность к пластической деформации.

В настоящей работе исследовано влияние ряда факторов (температура, давление, степень деформации) на механические свойства обработанного композита.

В качестве полимерной матрицы использовали полибутиленсукцинат (бионол 1001), в качестве наполнителя оксид цинка в концентрации 10 объемных процентов.

Деформация в металлической матрице возможна в трех модах: при экструзии через насадок кругового сечения (деформация аналогична одноосной вытяжке), раздавливание между пластичными дисками (аналогично двухосной вытяжке) и плоскостная деформация в канале с ограничением деформации боковыми стенками. В данной работе использована главным образом двухосная вытяжка, которая показывает лучший результат.

Основными параметрами, характеризующими механические свойства материалов были выбраны: разрывное удлинение, прочность при разрыве и модуль упругости.

Обнаружено, что при увеличении степени деформации механические свойства заметно изменяются, в частности возрастают прочность, модуль упругости и разрывное удлинение. Максимальный эффект наблюдается при 5-9 кратной деформации.

Литература

- Кечекьян А.С./, Монахова К.З, Михайлик Е.С., Куркин Т. С., Гриценко О. Т., Бешенко М. А., Озерин А. Н. Влияние предварительного сжатия однородного сдвига на деформационное поведение наполненного полимерного нанокомпозита при ориентационной вытяжке//Доклады АН. -2013 -т. 449. - №3. -с. 300–303

- Кечекьян А.С./., Монахова К.З, Михайлик Е.С, Куркин Т.С., Озерин А. Н. «Исследование структурно-морфологических превращений полимеров методом деформации в металлической матрице», Шестая Всероссийская Каргинская конференция « Полимеры-2014»