Гетероядерные трифторацетатные комплексы на основе кислого
трифторацетата цинка

Курзина Е.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail:katya.kurzina@yandex.ru

Рассмотрены направленный синтез и кристаллографическое исследование двух новых изоструктурных гетероядерных трифторацетатных комплексов [ZnСо(CF3COO)4(CF3COOH)2]n и [Zn0,4Ni0,6(CF3COO)4(CF3COOH)2]n. Согласно РСА в структуре присутствуют два кристаллографически независимых атома металла, один из которых находится в октаэдрическом окружении, а другой в тетраэдрическом. В соответствии с теорией кристаллического поля в октаэдрических позициях находятся атомы Co(Ni), а в тетраэдрических – атомы Zn (рис. 1).

Гетероядерные комплексы изучены совокупностью методов РФА, ДТА и ИК-спектрокопии. Согласно результатам РФА трифторацетатные комплексы [ZnСо(CF3COO)4(CF3COOH)2]n и [Zn0,4Ni0,6(CF3COO)4(CF3COOH)2]n изоструктурны полученному и описанному ранее в литературе кислому трифторацетату цинка [Zn2(CF3COO)4(CF3COOH)2]n. Изоструктурность трех соединений и нестехиометрическое соотношение атомов Zn и Ni в комплексе [Zn0,4Ni0,6(CF3COO)4(CF3COOH)2]n указывают на возможность существования конечного ряда твердых растворов на основе [Zn2(CF3COO)4(CF3COOH)2]n. Структурные данные находятся в хорошем соответствии с результатами ИК-спектроскопии.

Термическое разложение гетероядерных трифторацетатных комплексов [ZnСо(CF3COO)4(CF3COOH)2]n и [Zn0,4Ni0,6(CF3COO)4(CF3COOH)2]n приводит к образованию фаз сложных фторидов состава ZnМхF2+2х, где М = Со, Ni.

# Text boxes

Рис. 1 Фрагмент структуры [ZnСо(CF3COO)4(CF3COOH)2]n