Изотермическое сечение диаграммы фазовых равновесий трехкомпонентной системы Co–Mn–Nb при 1200 К

Гусалова М.И.1,2, Федораев И.И.1

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

2ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова»,

факультет химии, биологии и биотехнологии, Владикавказ, Россия

E–mail: 13barsa15@mail.ru

Сплавы на основе кобальта и марганца используются в качестве высокотемпературных и магнитных материалов. Известно, что переходные металлы VB группы повышают прочностные свойства сплавов при высоких температурах. Сведения о строении изотермических сечений системы Co-Mn-Nb в литературе отсутствуют.

В системе Co–Mn при 1200 К в равновесии находятся два твердых раствора на основе кобальта (γСо, структурный тип (далее – с. т.) Cu) и на основе марганца (βMn, с. т. β-Mn). В системе Mn–Nb при 1200 К в системе существуют твердый раствор на основе марганца (βMn), λ′′-фаза (с. т. MgZn2), σ (с. т. Fe0,49Cr0,51) и твердый раствор на основе ниобия (βNb, с. т. W). В системе Co–Nb при 1200 К в системе существуют твердый раствор на основе кобальта (γСо), фаза Co3Nb (с. т. Mg3Cd), λ-фаза (политип на основе структур MgCu2 и MgZn2), μ-фаза (с. т. W6Fe7), твердый раствор на основе ниобия (βNb).

Для приготовления образцов сплавов использовали Co (99,99 мас. %), Nb (99,84 мас. %), Mn (99,7 мас. %). Образцы готовили в дуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым электродом в атмосфере аргона на охлаждаемом поддоне. Полученные образцы отжигали в печах сопротивления при 1200±5К в вакуумированных кварцевых ампулах в течение 500 ч. Количественное содержание элементов в фазах и микроструктуру образцов исследовали на приборе «LEO EVO 50 XVP», снабженным энергодисперсионным анализатором «Inca Energy 450 (Oxford instruments)» при 15 кВ. Изображение получали, используя детектор обратно отраженных электронов. Рентгенофазовый анализ проводили методом порошка на дифрактометре «ДРОН-4» с использованием CuK(1-излучения.

В ходе исследования в трехкомпонентной системе Co–Mn–Nb при 1200 К было установлено существование трех трехфазных равновесий: βMn+γCo+µ, γCo+λ+µ, γCo+λ+λ′. Предполагается существование еще пяти трехфазных равновесий (βMn+μ+λ′′, μ+λ′′+σ, βNb+μ+σ, γCo+λ′+Co3Nb, λ+λ′+Co3Nb) и тройной фазы λ′ (с. т. MgNi2).