Модификация внутренней поверхности фотонно-кристаллических волноводов золотыми наноструктурами для создания элементов биосенсоров

Савенко Ольга Александровна, Пиденко Павел Сергеевич

Саратовский национальный исследовательский государственный университет

имени Н.Г. Чернышевского, институт химии, Саратов, Россия

E-mail: olga-savenko95@mail.ru

Применение фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной (ФКВ ПС) в качестве оптических элементов перспективно для создания портативных биосенсорных устройств. Это обусловлено оптическими свойствами ФКВ ПС, сочетанию в них свойств микрообъемного реактора и трансъдьюсера аналитического сигнала. Однако низкая сорбционная способность стекла – материала, используемого для создания ФКВ ПС – существенно ограничивает возможности их применения в качестве сенсорной ГКР платформы.

В данной работе проводили силанизацию внутренней поверхности ФКВ ПС для улучшения связывающих свойств поверхности и последующую ее модификацию золотыми наноструктурами с подбором оптимальных параметров. В качестве силанизирующего агента использовали 3-(глицидилоксипропил) триметоксисилан (GLYMO). Изучено влияние способа предварительной активации поверхности,  концентрации и времени воздействия GLYMO на характеристики спектра пропускания ФКВ ПС.

Для усиления ГКР и сигнала поверхностного плазмонного резонанса в работе использовали золотые наностержни (НС). Изучена возможность нанесения золотых НС с применением различных стабилизаторов: ПАВ (цетилтриметиламмоний бромид) и высокомолекулярных соединений (полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон).

Допирование внутренней поверхности ФКВ ПС структурами с плазмонным резонансом позволило использовать их в качестве подложек для анализа биологической жидкости (крови человека) методом гигантского комбинациолнного рассеяния (ГКР).

Авторы выражают благодарность научным руководителям: Русановой Т.Ю., Скапцову А.А., Горячевой И.Ю.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект 14-13-00229.

Литература

1. El-Sayed M.A., Nikoobakht B. Preparation and Growth Mechanism of Gold Nanorods

Using Seed-Mediated Growth Method // Chem. Mater. №15. 2003. P.1957-1962.

3. Skibina J., Malinin A., Zanishevskaya A., Tuchin V. Photonic Crystal Waveguide Sensing // Portable Biosensing of Food Toxicants and Environmental Pollutants, 2013. 1-32.