Синтез сложных оксидов CexZr1-xO2-SiO2 с использованием бета-циклодекстрина

Фатула Е.Р., Доброхотов Ю.М.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: uji-f@yandex.ru

SiO2 – пористый материал, который может использоваться в качестве носителей для катализаторов благодаря высокой удельной поверхности (которая может достигать 1000 м2/г) и относительной химической инертности. Среди катализаторов окислительно-восстановительных процессов (например, окисления СО и восстановления оксидов азота) большой интерес вызывает система CexZr1-xO2. Она обладает такими преимуществами, как хорошая кислородная проводимость и высокая ёмкость по кислороду, что связано с лёгкостью обратимого перехода Се3+ ↔ Се4+. Однако существующие методы синтеза не позволяют получать сложные оксиды CexZr1-xO2 с развитой поверхностью, поэтому большой интерес представляет синтез системы CexZr1-xO2-SiO2, которая сочетает в себе свойства и SiO2, и CexZr1-xO2. В литературе описано получение материалов такого типа, однако предложенные методики достаточно сложны [1]. В данной работе оксиды CexZr1-xO2-SiO2 впервые синтезированы с использованием бета-циклодекстрина. Как было показано ранее в литературе [2], бета-циклодекстрин может быть эффективно применён для получения мезопористого SiO2. Важным свойством бета-циклодекстрина является способность к образованию колончатых структур в водном растворе, за счёт которых он может выступать в качестве темплата для получения пористых оксидных материалов.

В данной работе изучено влияние способа нанесения CexZr1-xO2 на SiO2 (введение исходных веществ для CexZr1-xO2 на стадии гелеобразования или пропиткой по влагоёмкости предварительно полученного SiO2). Помимо этого, исследовано влияние условий синтеза (количества вводимого бета-циклодекстрина, а также количества воды) на свойства получаемых оксидов.

Литература

1. R. Bacani, T.S. Martins M.C.A. Fantini, D.G. Lamas. Structural studies of mesoporous ZrO2 - CeO2 and ZrO2 - CeO2/ SiO2 mixed oxides for catalytical applications // Journal of Alloys and Compounds. 2016, № 671. p. 396 – 402.

2. Jin-Yu Zheng, Jie-Bin Pang, Kun-Yuan Qiu, Yen Wei. Synthesis of mesoporous silica materials via nonsurfactant templated sol-gel route by using mixture of organic compounds as template // Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2002, № 24. р. 81-88.