Инновационное решение переработки медно-аммиачных и алюминиевых отходов в системе Сu –Аl – NH3 - H2O

Конончук О.О.

ГБОУ ВО Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия

androshuk-olga@rambler.ru

Сущность инновационной технологии разработанной автором настоящей работы заключается в утилизации алюминийсодержащих отходов и медно-аммиачного промышленного раствора содержащего комплекс [Cu(NH3)4]Cl2 с получением оксихлоридного коагулянта. Рассчитан материальный баланс процесса. Разработана аппаратурно-технологическая схема процесса с использованием многокомпонентной диаграммы Сu – Al – NH3 – HCl – H2O.

Для разрушения медно-аммиачного комплекса к отработанному промышленному раствору добавляют хлороводородную кислоту:

Cu(NH3)4]Cl2 + 4HCl(CuCl2 + 4NH4Cl

В качестве алюминийсодержащего сырьевого компонента использованы  алюминиевые отходы ГОСТ 16-36-78 «Алюминиевый лом», содержащие алюминиевый компонент в виде различных сплавов. В результате протекания экзотермической химической реакции:

4Аl + 3[Cu(NH3)4]Cl2 + 8HCl + 10Н2О = 3Cu + 2Аl2(OH)5Cl + 12NH4Cl + 3H2 + (Н

получается металлическая медь и водный раствор, содержащий основу для получения оксихлоридного коагулянта. Выделившаяся медь отфильтровывается, снимаются показания по фильтрации. Концентрация алюминия в полученном растворе оксихлорида алюминия (Al2(OH)5Cl) 54 г/см3. Плотность раствора 1,114 г/см3, вязкость 1,89(103 Па(с, рН-4,46.

Оксихлорид алюминия обладает высокой коагулирующей способностью, широко применяется в промышленности и народном хозяйстве

Литература:

- Конончук О.О., Алексеев А.И. Разработка научно-технических основ технологии комплексной переработки медно-аммиачных и алюминиевых отходов // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 3, №6. С. 98-100.

- А.И. Алексеев, А.А. Алексеев. – Химия воды. –  СПб: Химиздат, 2007.

- Запольский А.К., Баран А.А.Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Ленинград, Химия, Ленинградское отделение, 1987.