Влияние водорода и азота на свойства сплавов (Sm, R)-(Fe, M),

где R=Ho, Er;   М=V, Al

Веселова С.В.1, Куимов А.Н.2

Аспирантка, магистрант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

1) химический факультет, 2) факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: sv_veselova@mail.ru, alexkuimov@gmail.com

Интерметаллические соединения (ИМС) R2Fe17  (R – РЗМ), характеризующиеся высоким содержанием железа, а значит, и высоким значением намагниченности насыщения, являются малоперспективными для создания высокоэнергоемких и недорогих постоянных магнитов. Основная причина -  небольшие значения температур магнитного упорядочения и отсутствие магнитной анизотропии типа «легкая ось» у подавляющего большинства соединений. Однако в ряде работ сообщается о возможностях улучшения магнитных свойств R2Fe17. Наиболее распространенные способы достижения роста ТС и смены знака константы магнитной анизотропии – замещение атомов железа немагнитными металлами (отмечается увеличение размеров элементарной ячейки и расстояния Fe(4f)-Fe(4f), ослабляющее скрытое антиферромагнитное взаимодействие между этими атомами). Кроме того, внедрение водорода и азота в решетку ИМС также оказывает трансформирующее влияние на  магнитные характеристики R2Fe17. Причем внедрение азота в отличие от водорода вызывает, как правило, противоположное по знаку изменение параметров кристаллического поля (формируется ось легкого намагничивания). Цель данной работы - исследование взаимодействия сплавов  (Sm, R)-(Fe, M), где R=Ho, Er; М= V, Al с водородом, азотом и изучение магнитных свойств синтезированных соединений, их гидридов и нитридов.

Исходные сплавы приготовлены путем сплавления металлов высокой степени чистоты индукционным методом в атмосфере аргона с последующим гомогенизирующим отжигом (1000°С, 50-120 часов). Контроль химического состава литых сплавов выполнялся методом РФлА, образцы после отжига исследовались методами СЭМ и РФА. Взаимодействие с водородом и азотом осуществлялось на экспериментальных установках для синтеза гидридов/нитридов  Определение параметров кристаллической решетки исходных сплавов, гидридов и нитридов на их основе проводился с помощью РСА. Измерены магнитные гистерезисные свойства синтезированных соединений.