Кинетика обезжелезивания высококремнистых бокситов соляной кислотой

Валеев Д.В.

Научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, лаборатория №1 проблем металлургии комплексных руд им. академика И.П. Бардина, Москва, Россия

E-mail: dmvaleev@yandex.ru

Главной примесью при получении глинозема по солянокислотной технологии является железо, которое вместе с алюминием переходит в раствор в процессе кислотного выщелачивания [1]. Самым перспективным способом для выделения железа в отдельный материальный поток по сравнению с магнитной сепарацией, электрохимическим осаждением, высаливанием и бактериальным выщелачиванием является предварительная обработка боксита слабо концентрированным раствором соляной кислоты. Этот подход позволяет перевести в раствор ~99% железа и получить солянокислые растворы, которые можно использовать для получения пигментного оксида железа (III)[2, 3].

В работе было изучено влияние температуры, концентрации соляной кислоты, соотношения твердого к жидкому, крупности исходного боксита и продолжительности процесса выщелачивания на степень извлечения железа и алюминия в раствор.

Обработка полученных экспериментальных данных с применением уравнения сжимающегося объема, позволила определить, что процесс обезжелезивания протекает в кинетической области (Еа = 113,81 кДж/моль, n = 1,53) и может быть описан уравнением: W(T,C) = 1.74(C(HCl)1.53(exp(-131.83/RT).

Проведенные исследования показали возможность удаления >99% железа из алюмосодержащего сырья с помощью выщелачивания соляной кислотой. При этом удалось минимизировать потери алюминия при растворении минерала гиббсита.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (договор № 1409ГС1/22707).

Литература

- Bazin, С. Sequential leaching for the recovery of alumina from a Canadian clay / C. Bazin, K. El-Ouassiti, V. Ouellet // Hydrometallurgy. ( 2009. ( V. 88 (1-4). ( P. 196-201.

- Reddy, B.R. Kinetics of leaching of a gibbsitic bauxite with hydrochloric acid / B.R. Reddy, S.K. Mishra, G.N. Banerjee // Hydrometallurgy. ( 1999. ( V. 51 ( P. 131-138.

- Хабаши, Ф. Химическое обогащение ильменита / Ф. Хабаши // «Цветные металлы–2011»: матер. конф. ( Красноярск, 2011. ( С. 288–297.