Замещенные фталоцианинаты рутения: синтез, особенности реакционной способности и супрамолекулярной сборки

Кройтор А.П.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: last_andrei@bk.ru

Изучен процесс комплексообразования фталоцианинов 1a-d c карбонилом рутения в кипящем о-дихлорбензоле. Показано, что при этом образуются мономерные фталоцианинаты рутения(II) с аксиально скоординированной молекулой CO 2a-d и μ-карбидодимеры фталоцианинатов рутения(IV) 3a-d. Изучение влияния периферийных заместителей на процессы комплексообразования на примере ряда фталоцианинов 1a-d показано, что с увеличением объема периферийных заместителей выход димера резко понижается.

| Фталоцианин | 1a | 1b | 1c | 1d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2, % | 62 | 53 | 86 | 73 |  |
| Выход 3, % | 22 | 13 | 7 | 0 |  |

Для димерных краун-замещенных фталоцианинатов рутения(IV) [(15C5)(BuO)6PcRu]2(µ-C) и  [(15C5)4PcRu]2(µ-C) методом спектрофотометрического титрования исследованы процессы связывания с катионами щелочных металлов. Показано, что катионы щелочных металлов связывают два краун-эфирных макроцикла с образованием внутримолекулярных комплексов с заслоненной конформацией лигандов. Установлено влияние природы растворителя (на примере CHCl3 или CH3CN), а также катиона (K+ или Cs+) и аниона (BPh4- или OAc-) в составе соли на особенности протекания процессов образования супрамолекулярных комплексов. С использованием уравнения Хилла определены константы устойчивости и коэффициенты кооперативности, характеризующие образование комплексов калия с рецептором 3b.

Автор выражает благодарность научному руководителю работы к.х.н. Мартынову А.Г. Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН I.17.П.