Использование фталоцианиновых комплексов в качестве катализаторов

Платонова Я. Б.

Аспирант 1-го года

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

e–mail: knoposk@inbox.ru

Области практического применения фталоцианиновых комплексов многочисленны и разнообразны. Благодаря своим уникальным свойствам фталоцианины нашли широкое применение в катализе.

Нами в качестве катализатора был применен tBuPcFeCl при хлорировании бензола. При проведении реакции на свету в течение 48 ч в продуктах реакции обнаружен гексахлоран, вероятно образующийся за счет радикального хлорирования бензола (время выхода 17.29 мин). В масс-спектре данного продукта присутствуют характерные сигналы: 113 Да (С6H5Cl+); 147 Да (С6H5Cl2+); 183 Да (С6H5Cl3+); 219 Да (С6H5Cl4+); 254 Да (С6H5Cl5+); 290 Да (С6H5Cl6). Кроме того, обнаружено образование в небольших количествах хлорбензола (время выхода 2.58 мин, в масс-спектре наблюдаются сигналы 77 Да (С6H5+); 112 Да (С6H5Cl)).

При проведении реакции в темноте в течение 30 мин процесс протекает селективно с образованием только хлорбензола. Это подтверждено данными 1Н и 13С ЯМР и масс-спектрометрии.

Представлял интерес создания гетерогенного катализа с использованием различных фталоцианиновых комплексов. С этой целью нами были опробованы материалы с высоко развитой поверхностью (вплоть до 1100 м2/г): модифицированные полистиролы, волокна нафена, меламиновые губки, корундовый и титановый стержни.