Синтез новых флуорофоров на основе 2-метилтетрагидрохиназолин N-оксида

Колодяжная Ю.В.

Студентка 3 курса

Факультет наук о материалах, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
kolodjashnaja.julia@yandex.ru

Пиримидин, проявляющий выраженные свойства π-акцептора, часто используется для создания структур с внутримолекулярным переносом заряда. Пиримидин N-оксид представляет собой еще более электроотрицательную гетероциклическую систему, однако в настоящий момент информация о его производных ограничена в связи с низкой синтетической доступностью.

Недавно в нашей лаборатории был разработан препаративный метод синтеза 4-фторпиримидин N-оксидов типа I [1]. В связи с этим целью данной работы явился синтез нового класса флуорофоров типа III на основе 2-метилпиримидин N-оксидов.

Серия не описанных ранее соединений типа III была синтезирована исходя из тетрагидрохиназолин N-оксида I последовательностью реакций нуклеофильного ароматического замещения атома фтора и конденсации 4-аминозамещенных гетероциклов II c ароматическими альдегидами по метильной группе.

Показано, что длины волны максимума поглощения (λabs) для данной серии соединений лежат в интервале 384–416 нм, длины волн максимума люминесценции (λem) – в интервале 527–560 нм (кроме соединения IIIе). Введение в молекулу люминофора анилинового фрагмента вместо морфолинового смещает максимумы поглощения и испускания в сторону меньших длин волн. Для тетрагидрохиназолина IIIе, содержащего карбонильную группу, максимум люминесценции наиболее смещен в длинноволновую область (λem = 600 нм) и приближен к терапевтическому окну прозрачности тканей (700–950 нм).

Работа была сделана при поддержке РФФИ (грант 17-03-00831-а).

Литература

1. Sedenkova K.N., Averina E.B., Grishin Yu.K., Bacunov A.B., Troyanov S.L., Morozov I.V., Deeva E.B., Merkulova A.V., Kuznetsova T.S., Zefirov N.S. Tetrahedron Lett., 2015, 56, 34, 4927